РАЗДЕЛ VI. ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН

“	”		200	г.

РАБОТА № 13.

Зерновой состав заполнителей для бетона

Задание. Охарактеризовать заполнители по крупности частиц и определить их зерновой состав.

Классификация заполнителей и примесей по крупности частиц

Определение зернового состава песка

Методика

Оборудование

Вид песка

Масса высушенной пробы	г.

Таблица 26. Результаты просеивания песка

| Показатели, размерность | Размеры отверстий сит, мм |  |  |  |  |  | Проход через сито 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |
| Остатки частные mi, г |  |  |  |  |  |  |  |
| То же аi, % |  |  |  |  |  |  |  |
| Остатки полные Аi,% |  |  |  |  |  |  |  |

Всего	г.

Потери при просеивании ____________г    или	%.

Модуль крупности песка: МК=А2,5+А1,25+А0,63+А0,315+А0,16:100=

=

Таблица 27. Классификация песков по зерновому составу.

| Группа песка | Модуль крупности | Полный остаток на сите № 0,63, % по массе | Водопотребность песка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышенной крупности | Св. 3,0 до 3,5 | Св.65 до 75 | 5…4 |
| Крупный | Св. 2,5 до 3,0 | Св.45 до 65 | 6…5 |
| Средний | Св. 2,0 до 2,5 | Св.30 до 45 | 8…6 |
| Мелкий | Св. 1,4 до 2,0 | Св.10 до 30 | 10…8 |
| Очень мелкий | Св. 1,0 до 1,5 | До 10 | Более 10 |

Группа песка по модулю крупности и полному остатку на сите № 0,63:

. Водопотребность ВП=	%.

График зернового состава песка

Ai, %

0

| 20 |  |  |  | 1 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  | 3 |  |  |
| 60 |  |  |  | 4 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |

0,16 0,315	0,63	1,25	2,5	5

Размеры отверстий контрольных сит, мм

1 – допускаемая нижняя граница крупности песка (МК=1,5);

2 – рекомендуемая нижняя граница крупности песка (МК=2,0) для бетонов класса В15 и выше;

3 – рекомендуемая нижняя граница крупности песка (МК=2,5) для бетонов класса В25 и выше;

4 – допускаемая верхняя граница крупности песка (МК=3,25).

Вывод:

Определение зернового состава крупного заполнителя

Методика

Оборудование

Вид крупного заполнителя

Массы пробы	г.

Таблица 28. Результаты просеивания крупного заполнителя

| Показатели, размерность | Размер отверстий сит, мм |  |  |  |  | Проход через сито 5 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 |  |
| Остатки частные mi, г |  |  |  |  |  |  |
| То же аi, % |  |  |  |  |  |  |
| Остатки полные Аi,% |  |  |  |  |  |  |

Всего	г. Потери при просеивании	г или	%.

Наибольшая крупность D=	мм (D определяется размером отверстий сита, полный остаток на котором не превышает 10 %).

Наименьшая крупность d=	мм (d определяется размером отверстий сита, полный остаток на котором равен или более 95 %).

График зернового состава крупного заполнителя

Аi,%

0

| 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |

d	0,5(d+D)	D	1,25D

Размеры отверстий контрольных сит, мм

Таблица 29. Зерновой состав смеси фракций крупного заполнителя

5 (3) …20 мм

| Диаметр отверстий контрольных сит, мм | Полные остатки на ситах, % по массе |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормируемые | фактические |
| 5 (3) | 96…100 |  |
| 10 | 55…75 |  |
| 20 | До 10 |  |
| 25 | До 0,5 |  |

Вывод:

“	”		200	г.

РАБОТА № 14.

Насыпная плотность и пустотность заполнителей

Задание. Определить насыпную плотность и пустотность заполнителей для бетона.

Крупный заполнитель

Вид заполнителя

Масса пустого сосуда	кг; вместимость сосуда V=	дм3.

Масса сосуда с заполнителем	кг.

Масса заполнителя m=	кг.

Насыпная плотность заполнителя ρНК.=mV=	кг/дм3.

Масса сосуда с заполнителем и водой	кг.

Масса воды	кг, объем VВ=	дм3 (ρВ= 1 кг/дм3).

Объем пустот в заполнителе Vпуст=VВ=	дм3.

Пустотность крупного заполнителя αК=VпустV=	.

Аналитический метод определения пустотности:

Насыпная плотность заполнителя ρНК=	кг/дм3.

Средняя плотность зерен заполнителя (плотность в куске берем по табл. 2)

ρК= 	кг/дм3.

αК=1−ρНКρК=

Песок

Масса пробы сухого песка	кг.

Вместимость сосуда	дм3.

Масса пустого сосуда	кг.

Добавка воды для изменения влажности песка на 5 %	кг.

Таблица 30. Результаты испытаний

| Влажность песка W, % по массе | Добавка воды, кг | Масса сосуда с песком, кг | Масса песка, кг | Насыпная плотность песка ρНП, кг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

Зависимость насыпной плотности от влажности песка

ρНП, кг/дм3

W, %

Вывод:

“	”		200	г.

РАБОТА № 15.

Расчет состава тяжелого бетона

Задание. Рассчитать состав бетона с требуемой прочностью при сжатии в возрасте 28 суток нормального твердения ___________МПа (марка М_______).

Исходные требования

Вид конструкции

Условия эксплуатации

Уплотнение бетона

Требуемая по условиям производства работ удобоукладываемость бетонной смеси характеризуется осадкой конуса	см.

Допускаемое В/Ц (с учетом агрессивности среды)

| Схема сечения конструкции | Наименьший размер сечения конструкции bmin= мм. Расстояние в свету между стержнями рабочей арматуры а= мм. Допускаемая наибольшая крупность заполнителя D, не более: (2/3) а= мм. (1/5) bmin= мм. Принято D мм. |
| --- | --- |

Характеристика исходных материалов

Вяжущее: вид	;

марка (RЦ)	;

насыпная плотность ρНЦ=	кг/дм3;

истинная плотность ρЦ=	кг/дм3.

Песок: насыпная плотность в сухом состоянии ρНП=	кг/дм3;

истинная плотность ρП=	кг/дм3;

модуль крупности МК=	;

водопотребность ВП=	%.

Крупный заполнитель: вид	;

насыпная плотность в сухом состоянии ρНК=	кг/дм3;

истинная плотность (плотность в куске) ρК=	кг/дм3;

пустотность αК=	;

наибольшая крупность D=	мм.

Наибольшая крупность заполнителя соответствует (не соответствует) размерам сечения и характеру армирования конструкции.

Расчет расхода материалов на 1 м3 плотноуложенной бетонной смеси

(лабораторный состав)

- Цементно-водное отношение

Из формулы прочности бетона R28=А⋅Rц⋅Ц/В−0,5

Ц/В=	; В/Ц=

Коэффициент А для заполнителей высокого качества 0,65;

рядовых – 0,6; пониженного качества – 0,55.

Принято В/Ц=	.

- Водопотребность бетонной смеси

По справочной таблице (или графику) расход воды Втабл=	кг.

С учетом водопотребности песка В=Втабл+(ВП-7)5=	кг.

- Расход цемента

Ц=В(Ц/В)=	кг.

Минимально допускаемый расход цемента по нормам	кг.

Принято Ц=	кг, В=	кг.

- Расход заполнителей

Уравнение абсолютных объемов:

Ц/ρЦ+В/ρВ+П/ρП+К/ρК=1000.                                     (1)

Условие заполнения пустот в крупном заполнителе цементно-песчаным раствором с некоторой раздвижкой зерен:

Ц/ρЦ+В/ρВ+П/ρП=αК⋅К/ρНК⋅kРЗ .                             (2)

Для пластичных бетонных смесей коэффициент раздвижки зерен крупного заполнителя цементно-песчаным раствором kРЗ назначают в зависимости от объема цементного теста.

Объем цементного теста VЦТ=Ц/ρЦ+В/ρВ=	дм3.

Справочное значение коэффициента раздвижки kРЗ'=	.

С учетом водопотребности песка принято:

kРЗ=kРЗ'+7−ВП⋅0,03=	.

Расход крупного заполнителя из (1) и (2):

К=1000αКkРЗ/ρНК+1/ρК= 1000 = _________кг.

Расход песка из (1):

П=1000−Ц/ρЦ+В/ρВ+К/ρК⋅ρ=	=	кг.

- Начальный состав бетона, кг:

Ц = ______ ; В = __________ ; П = _________; К = ____________ .

Расчетная средняя плотность бетонной смеси:

ρmρ=Ц+В+П+К1000= 1000=	кг/дм3 (	кг/м3).

“	”		200	г.

РАБОТА № 16.

Приготовление бетонной смеси

Задание. Приготовить бетонную смесь заданной удобоукладываемости и отформовать из смеси образцы для контроля прочности бетона.

Приготовление бетонной смеси

Расход материалов на 7 дм3 бетонной смеси, кг:

песка

цемента

крупного заполнителя

воды

Продолжительность перемешивания вручную 5 мин.

Таблица 31. Изменение удобоукладываемости (подвижности) бетонной смеси при добавлении воды и цемента

| № замеса | Добавка, % |  | Добавка, кг |  | Расход на замес, кг |  | Осадка конуса, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воды | цемента | воды | цемента | воды | цемента |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Схема стандартного определения удобоукладываемости бетонной смеси

(не ранее 15 мин после начала затворения)

Изготовление образцов

Размеры образцов, см:

Дата изготовления	, метка

Условия твердения:

Масса формы, кг: пустой	; с бетонной смесью	,

Фактическая средняя плотность бетонной смеси ρmф=	кг/дм3.

Коэффициент уплотнения Купл=ρmф:ρmр=	=	.

Общая масса бетонной смеси (всех материалов) с учетом добавок воды

и цемента	кг.

Фактический объем замеса	дм3,

Уточненный расход материалов на 1000 дм3 (1 м3) бетона:

цемента Ц=	кг; Vц=	дм3,

воды В=	кг; Vв=	дм3,

песка П=	кг; Vп=	дм3,

крупного заполнителя К=	кг; Vк=	дм3.

Состав бетона в относительных единицах:

по массе ЦЦ:ВЦ:ПЦ:КЦ=	,

по объему VЦVЦ:VВVЦ:VПVЦ:VКVЦ=

Расчет рабочего состава бетона

Влажность, % по массе: песка	, крупного заполнителя		.

Насыпная плотность во влажном состоянии, кг/дм3:

песка	, крупного заполнителя		.

Таблица 32. Изменения  расходов песка, крупного заполнителя и воды

| Материал | Расход материалов на 1 м3 бетона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторный состав |  | Рабочий состав |  |
|  | кг | дм3 | кг | дм3 |
| Цемент |  |  |  |  |
| Крупный заполнитель |  |  |  |  |
| Песок |  |  |  |  |
| Вода: | - | - |  |  |
| в песке |  |  |  |  |
| в крупном заполнителе | - | - |  |  |
| добавленная |  |  |  |  |
| Всего воды |  |  |  |  |

Коэффициент выхода бетона рабочего состава:

β=1000VЦ+VП+VК=             1000                	=	.

Дозировка материалов, кг, на замес бетоносмесителя вместимостью

V=	дм3:

ЦV=β⋅V⋅Ц/1000=	,

ВV=β⋅V⋅В/1000=	,

ПV=β⋅V⋅П/1000=	,

КV=β⋅V⋅К/1000=	.

Объем бетона в одном замесе VЗ=β⋅V=	дм3.

“	”		200	г.

РАБОТА № 17.

Испытание образцов

Задание. Определить прочность бетона и установить ее соответствие заданным требованиям.

Методика

Пресс

Дата изготовления	, дата испытания

Продолжительность твердения	сут.

Схема испытания

на сжатие	на растяжение (раскалыванием)

Формулы:

Таблица 33. Результаты испытания на сжатие

| Показатели, размерность | Образец |  |  |  | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |
| Объем, дм3 |  |  |  |  |  |
| Средняя плотность, кг/дм3 |  |  |  |  |  |
| Площадь поперечного сечения, см2 |  |  |  |  |  |
| Разрушающее усилие, кН |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при сжатии (кН/см2) через сут | - | - | - | - |  |
| То же, МПа | - | - | - | - |  |
| Предел прочности (МПа) через 28 сут. по формуле R28=Rnlg28/lgn | - | - | - | - |  |

Таблица 34. Результаты испытания на растяжение

| Показатели, размерность | Образец |  | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Площадь сечения, см2 |  |  |  |
| Разрушающее усилие, кН |  |  |  |
| Предел прочности при растяжении (кН/см2) через сут |  |  |  |
| То же, МПа |  |  |  |

Прочность бетона в стандартных образцах с учетом масштабных коэффициентов:

на сжатие R=α⋅R28=	=	МПа;

на растяжение Rt=γ⋅Rр.р.=	=	МПа;

Таблица 35. Масштабные коэффициенты

| Размеры образца, см | α | γ |
| --- | --- | --- |
| 7х7х7 | 0,85 | 0,78 |
| 10х10х10 | 0,95 | 0,88 |
| 15х15х15 | 1,0 | 1,0 |
| 20х20х20 | 1,05 | 1,1 |
| 30х30х30 | 1,1 | - |

Заключение по результатам испытания: