3. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе.

3.1. Классификация органических вяжущих веществ.

Органические вяжущие вещества применялись в качестве строительного материала еще в глубокой древности в качестве вяжущего и водоизолирующего материала.

Наиболее широкое применение они получили в промышленно-гражданском, гидротехническом, дорожном строительстве в виде кровельных, гидроизоляционных и уплотняющих материалов — асфальтобетона, асфальтораствора.

Органические вяжущие хорошо совмещаются с резиной и полимерами.

Это позволяет значительно улучшить качество, например, битумных материалов в соответствии с требованиями современного строительства.

К битумным материалам относятся природные битумы, асфальтовые породы, нефтяные (искусственные) битумы, гудрон.

Природные битумы — вязкие жидкости или твердообразные вещества, состоящие из смеси углеводородов и их неметаллических производных: серы, азота, кислорода и др.

Природные битумы получились в результате естественного процесса окислительной полимеризации нефти. Природные битумы встречаются в местах нефтяных месторождений, образуя линзы, а иногда и асфальтовые озера. Однако природные битумы в чистом виде встречаются редко, чаще они пронизывают осадочные горные породы.

Асфальтовые породы — пористые горные породы (известняки, доломиты, песчаники, глины, пески), пропитанные битумом. Из этих пород извлекают битум или их размалывают и применяют в виде асфальтового порошка.

Нефтяные (искусственные) битумы, получаемые переработкой нефтяного сырья, в зависимости от технологии производства могут быть: остаточные, получаемые из гудрона путем дальнейшего глубокого отбора из него масел; окисленные, получаемые окислением гудрона в специальных аппаратах (продувка воздухом); крекинговые, получаемые переработкой остатков, образующихся при крекинге нефти.

Гудрон — остаток после отгонки из мазута масляных фракций; он является основным сырьем для получения нефтяных битумов, используется в виде связующего вещества в дорожном строительстве.

К дёгтевым материалам относят различные виды дёгтя и пеки, получаемые в результате сухой перегонки каменного угля, древесины и др.

3.2. Битумы и дёгти: получение, состав, структура, свойства, области применения.

Битумы относятся к наиболее распространенным органическим вяжущим веществам.

3.2.1. Состав и строение битумов

Элементарный состав битумов колеблется в пределах: углерода 70-80%, водорода 10-15%, серы 2-9%, кислорода 1-5%, азота 0-2%. Эти элементы находятся в битуме в виде углеводородов и их соединений с серой, кислородом и азотом. Химический состав битумов весьма сложен. Так, в них могут находиться смеси углеводородов метанового и нафтенового рядов и их кислородных, сернистых и азотистых производных. Все многообразие соединений, образующие битум, можно свести в три группы: твердая часть, смолы и масла.

Твердая часть битума — это высокомолекулярные углеводороды и их производные с молекулярной массой 1000-5000, плотностью более 1, объединённые общим названием «асфальтены».

В асфальтенах содержатся карбены, растворимые только в СС14 и кар-боиды, нерастворимые в маслах и летучих растворителях. В состав битумов могут входить также твердые углеводороды-парафины.

Смолы представляют собой аморфные вещества темно-коричневого цвета с молекулярной массой 500-1000, плотностью около 1. Масляные фракции битумов состоят из различных углеводородов с молекулярной массой 100-500, плотностью менее 1.

Свойства битума, как дисперсной системы, определяются соотношением входящих в него составных частей: масел, смол и асфальтенов. Повышение содержания асфальтенов и смол влечет за собой возрастание твердости, температуры размягчения и хрупкости битума. Наоборот, масла, частично растворяющие смолы, делают битум мягким и легкоплавким.

Снижение молекулярной массы масел и смол повышает пластичность битума.

Парафин, содержащийся в нефтяных битумах, ухудшает их свойства, повышает хрупкость при пониженных температурах. Поэтому стремятся к тому, чтобы содержание парафина в битуме не превышало 5%.

Состав определил практические способы перевода твердых битумов в рабочее состояние:

- нагревание до 140-170 °С, размягчающее смолы и увеличивающее их растворимость в маслах;

- растворение битума в органическом растворителе (зеленое нефтяное масло, лакойль и др.) для придания рабочей консистенции без нагрева (холодные мастики и т.п.);

- эмульгирование и получение битумных эмульсий и паст.

3.2.2. Свойства битумов

Физические свойства органических и неорганических вяжущих веществ и материалов, изготавливаемых на их основе, различны. Для органических веществ в отличие от минеральных характерны гидрофобность, атмосферостойкость, растворимость в органических растворителях, повышенная деформативность, способность размягчаться при нагревании вплоть до полного расплавления. Эти свойства обусловили применение органических вяжущих для производства кровельных, гидроизоляционных и антикоррозионных материалов, а также их широкое распространение в гидротехническом и дорожном строительстве.

Плотность битумов в зависимости от группового состава колеблется в пределах от 0,8 до 1,3 г/см3. Теплопроводность характерна для аморфных веществ и составляет 0,5-0,6 Вт/(м·°С); теплоемкость — 1,8-1,97 кДж/кг·°С. Коэффициент объемного теплового расширения при 25 °С находится в пределах от 5·10-4 до 8·10-4, причем более вязкие битумы имеют больший коэффициент расширения. Устойчивость при нагревании характеризуется потерей массы при нагревании пробы битума при 160 °С в течение 5 ч (не более 1%) и температурой вспышки (230-240 °С в зависимости от марки). Водостойкость характеризуется содержанием водорастворимых соединений (в битуме не более 0,2-0,3% по массе).

Физико-химические свойства. Поверхностное натяжение битумов при температуре 20-25 °С составляет 25-35 эрг/см2.

От содержания поверхностно-активных полярных компонентов в органическом вяжущем зависит смачивающая способность вяжущего и его сцепление с каменными материалами (порошкообразными наполнителями, мелким и крупным заполнителем).

Прочные хемосорбционные связи битум образует с наполнителем из известняка, доломита с большим количеством адсорбционных центров в виде катионов Са2+ и Mg2+.

Старение — процесс медленного изменения состава и свойств битума, сопровождающийся повышением хрупкости и снижением гидрофобности.

Ускоряется под действием солнечного света и кислорода воздуха вследствие возрастания количества твердых хрупких составляющих за счет уменьшения содержания смолистых веществ и масел.

Реологические свойства битума зависят от группового состава, строения.

Жидкие битумы, имеющие структуру типа золь, ведут себя как жидкости, течение которых подчиняется закону Ньютона. Твёрдые битумы, имеющие структуру типа гель, относятся к вязкоупругим материалам, так как при приложении к ним нагрузки одновременно возникает упругая (обратимая) и пластическая (необратимая) составляющие деформации.

Химические свойства. Наиболее важным свойством является химическая стойкость битумов и битумных материалов к действию агрессивных веществ, вызывающих коррозию цементных бетонов, металлов и других строительных материалов. Битумные материалы хорошо сопротивляются действию щелочей (с концентрацией до 45%), фосфорной кислоты (до 85%), а также серной (с концентрацией до 50%), соляной (до 25%) и уксусной (до 10%) кислот. Менее стойки битумы в атмосфере, содержащей оксиды азота, а также при действии концентрированных растворов кислот (особенно окисляющих).

Битум растворяется в органических растворителях.

Благодаря своей химической стойкости и экономичности битумные материалы широко применяют для химической защиты железобетонных конструкций, стальных труб и др.

Физико-механические свойства. Марку битума определяют по твёрдости, температуре размягчения и растяжимости.

Твердость определяют по глубине проникания в битум иглы (в десятых долях миллиметра) прибора-пенетрометра.

Температуру размягчения определяют на приборе «кольцо и шар», помещаемом в сосуд с водой; она соответствует той температуре нагреваемой воды, при которой металлический шарик под действием собственной массы проходит через кольцо, заполненное испытуемым битумом.

Растяжимость характеризуется абсолютным удлинением (см) образца битума («восьмёрки») при температуре 25 °С, определяемым на приборе-дуктилометре.

Марку битума выбирают в зависимости от назначения.

По назначению различают битумы строительные, кровельные и дорожные.

Строительные битумы применяют для изготовления асфальтовых бетонов и растворов, приклеивающих и изоляционных мастик, покрытия и восстановления рулонных кровель.

Кровельные битумы используют для изготовления кровельных рулонных и гидроизоляционных материалов. Например, легкоплавким битумом марки БНК 45/180 пропитывают основу (кровельный картон); а тугоплавкие битумы служат для покровного слоя. Битумом пропитывали железобетонные конструкции, работающие в грунте, в частности, сваи для антикоррозионной защиты.

3.2.3. Дегтевые вяжущие вещества: классификация и состав

Дёготь представляет собой густую вязкую массу черно-коричневого цвета, образующуюся при нагревании без доступа воздуха твердых видов топлива (каменного и бурого углей, горючего сланца, торфа, древесины).

В строительстве применяют, главным образом, каменноугольные дёгти, получаемые в коксохимическом производстве. При переработке 1 т. угля получают 700-750 кг кокса, 300-350 м3 коксового газа, 12-15 л. бензола, до 3 кг. аммиака и 30-40 кг. сырой каменноугольной смолы (сырого дёгтя).

Дёгтевые вяжущие вещества подразделяются на следующие виды:

- сырой каменноугольный дёготь: а) низкотемпературный первичный, получаемый при полукоксовании, заканчивающемся при 500-600 °С; представляет собой вязкую темно-бурую жидкость плотностью 0,85-1 г/см3, состоящую из насыщенных и ненасыщенных углеводородов и фенола: часто служит для получения отогнанного угля; б) высокотемпературный деготь, получаемый при коксовании (которое заканчивается при 1000-1300 °С) в виде черной вязкой жидкости, либо вязкотвердого продукта плотностью 1,12-1,23 г/см и температурой размягчения до 40-70 °С;

- отогнанный дёготь (каменноугольная смола), получаемый в результате фракцирования сырой низкотемпературной смолы с выделением из неё лигроиновой и керосиновой фракций (до 30% от массы смолы); по своей вязкости и свойствам близок к высоко температурному дегтю;

- пек, являющийся твердым остаточным продуктом перегонки сырой каменноугольной смолы с выделением из нее: легких масел (кипящих до 180 °С), фенольной фракции (180-210 °С) нафталиновой фракции (210-230 °С), антраценового масла (до 360 °С). Пек —аморфная хрупкая масса черного цвета с характерным раковистым изломом, плотностью 1,25-1,28 г/см3; состоит из высокомолекулярных углеводородов и их производных, а также свободного углерода от 8 до 30%;

- составленные дёгти, получаемые сплавлением песков с дегтевыми маслами (антраценовым или др.) или обезвоженными сырыми дегтями; широко применяются в строительстве, так как, изменяя соотношение между пеком и растворителем (антраценовым маслом), можно получать составленные дегти требуемой вязкости и температуры размягчения.

Состав каменноугольного дегтя характеризуется содержанием следующих групп веществ: твердые (углистые и неплавкие вещества), нерастворимые в органических растворителях, называемые свободным углеродом; дёгтевые смолы твердые неплавкие (подобные асфальтенам в битуме) и вязко-пластичные плавкие смолы, растворимые в бензоле и хлороформе; жидкие дёгтевые масла, состоящие в основном из жидких углеводородов.

Следовательно, дёгтевые вяжущие представляют собой сложные дисперсные системы, свойства которых будут определяться соотношением между твердой составляющей, смолами и маслами.

3.2.4. Свойства дёгтей

Средняя плотность каменноугольных дёгтей — 1,25 г/см3.

Вязкость дёгтей повышается с увеличением количества свободного углерода и твердых смол за счет уменьшения масляной части дегтя.

Температура размягчения дёгтей высоких марок обычно ниже, чем тугоплавких битумов.

Атмосферостойкость дёгтевых материалов (толя, толь-кожи и др.) ниже по сравнению с битумными материалами (рубероидом, пергаментом и др.).

Низкая атмосферостойкость объясняется тем, что дёгти стареют быстрее, чем нефтяные битумы.

В дегтях содержится большое количество непредельных углеводородов, которые подвергаются окислительной полимеризации при контакте с кислородом и водой, воздействии ультрафиолетовых лучей солнечного света. Испарение масел и частичное вымывание водой фенолов ускоряет старение, -— дегтевые материалы становятся хрупкими и теряют водоотталкивающие свойства.

Биостойкость материалов на основе дегтевых вяжущих выше по сравнению с битумными материалами.

Стойкость против гниения объясняется высокой токсичностью содержащегося в дегтях фенола (карболовой кислоты).

3.3. Асфальтовый бетон: состав, свойства, основы технологии.

Для приготовления асфальтовых растворов и бетонов применяют асфальтовое вяжущее, представляющее смесь нефтяного битума с тонкомолотыми минеральными порошками (известняка, доломита, мела, асбеста, шлака). Минеральный наполнитель не только уменьшает расход битума, но и повышает температуру размягчения бетона.

Прочность асфальтового вяжущего обусловлена соотношением компонентов Б/Н (битум/наполнитель) и пористостью после уплотнения и отвердевания. При оптимальном соотношении Б/Н, весь битум адсорбирован в виде тонких непрерывных пленок на поверхности частиц тонкомолотого наполнителя, поэтому асфальтовое вяжущее имеет наибольшую прочность.

В отличие от цементного бетона, на показатели прочности асфальтового бетона сильно влияет температура. Например, если предел прочности при сжатии асфальтобетона при 20 °С — 2,2-2,4 МПа, то при 50 °С — только 0,8-1,2 МПа.

Состав асфальтового раствора должен быть такой, чтобы пустоты в песке были полностью заполнены асфальтовым вяжущим с избытком (10-15%) для обволакивания песчинок. Асфальтовый бетон можно представить как смесь асфальтового раствора и крупного заполнителя — щебня. Количество асфальтового раствора берут с расчетом заполнения пустот в щебне и небольшого избытка (10-15%) для плотного бетона.

Мелким заполнителем в растворе и бетоне служат чистые природные и искусственные пески с содержанием пылевато-глинистых частиц не более 3% по массе.

Щебень изготовляют из прочных и морозостойких изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также из металлургических шлаков. Из осадочных предпочитают карбонатные породы (известняки, доломиты), хорошо сцепляющиеся с битумом. Щебень должен выдерживать без разрушения не менее 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Асфальтовые бетоны подразделяют по назначению на гидротехнические, дорожные и аэродромные, для устройства полов в промышленных цехах и складских помещениях, плоской кровли, стяжек.

Гидротехнические асфальтовые бетоны используют для устройства экранов и в уплотняющих конструкциях швов сооружений, в качестве гидроизоляционных слоев при строительстве каналов, шлюзов, ирригационных сооружений. Специальные виды плотного бетона, изготовленные на химически стойких заполнителях, применяют для создания кислотощелочестойких покрытий. Имеются декоративные асфальтовые бетоны (цветные и офактуренные), из которых выполняются разделительные полосы на дорогах, переходы, полы вестибюлей гражданских зданий.

Основные свойства асфальтового бетона зависят от примененного асфальтового вяжущего, состава и пористости.

Пористость асфальтового бетона обычно колеблется от 5 до 7%. Плотные бетоны (с пористостью не более 5%) практически водонепроницаемы. Пористость ухудшает долговечность асфальтового бетона в связи с возрастанием водопоглощения, снижением морозостойкости и увеличением химической коррозии.

Наиболее агрессивными солями по отношению к битуму, которые могут содержаться в воде, являются сульфаты натрия и магния.

Биохимическая стойкость характеризует сопротивление «органическому выветриванию» под влиянием бактерий, вызывающих разложение сложных органических веществ, составляющих битум. Для повышения биостойкости в состав битумного вяжущего вводят антисептики.

Основы технологии применения асфальтовых бетонов состоят в следующем.

Асфальтовые бетоны укладывают в горячем или холодном состоянии.

Наиболее распространены горячие асфальтобетонные смеси, имеющие при укладке температуру 140-170 °С.

Для их приготовления предварительно высушенные и подогретые до 180-200 °С минеральные составляющие бетона (тонкомолотый наполнитель, песок и щебень) загружают в смеситель, в котором их перемешивают с расплавленным битумом (температурой 150-170 °С). Готовые горячие смеси привозят на специальных машинах и после укладки уплотняют катками. После остывания, через 1-2 ч, асфальтобетон отвердевает, приобретая плотность и прочность.

Асфальтовые бетоны, укладываемые в холодном состоянии, приготовляют на жидких битумах и на битумной эмульсии.

Жидкий битум подогревают до 110-120 °С и смешивают с высушенными и подогретыми до той же температуры заполнителями. Асфальтобетонную смесь охлаждают до 60 °С, развозят на места и укладывают при температуре окружающей среды не ниже 5 °С. Бетон готовят и на битумной эмульсии, смешивая вяжущие и заполнители без подогрева. В дёгтебетон в качестве вяжущего вещества входит дёготь (или пек).

Водостойкость, износ и долговечность дёгтебетона ниже, чем асфальтового бетона.

3.4. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы: разновидности, свойства, основы технологий.

3.4.1. Общие сведения

Основной задачей, решаемой с помощью как кровельных, так и гидроизоляционных материалов, является создание водонепроницаемого покрытия, защищающего изолируемую конструкцию или здание в целом от воздействия влаги.

Однако условия эксплуатации кровельных материалов отличаются от условий, в которых работают гидроизоляционные материалы.

Кровельные материалы подвергаются периодическому увлажнению и высушиванию, воздействию прямого солнечного излучения (особенно опасно действие УФ лучей), нагреву, замораживанию, снеговым и ветровым нагрузкам.

Для длительной работы в таких условиях кровельные материалы должны быть атмосферостойкими, светостойкими, водо- и морозостойкими и достаточно прочными. В тех же случаях, когда крыша является видимым элементом сооружения (мансардные, двухскатные, и т.п. кровли), материал должен отвечать определенным архитектурно-декоративным требованиям.

Гидроизоляционные материалы, в отличие от кровельных, постоянно работают в условиях воздействия влаги или агрессивных водных растворов (например, в подземных сооружениях); температурные условия их работы более стабильны, солнечное облучение отсутствует, но возможно развитие гнилостных процессов.

Основными требованиями, предъявляемыми к гидроизоляционным материалам, являются полная водонепроницаемость, долговечность, базирующаяся на гнилостойкости и коррозионной стойкости, прочность на разрыв, а также технологичность и экономичность.

Технологичность и экономичность - общее требование ко всем кровельным и гидроизоляционным материалам.

Для изготовления кровельных и гидроизоляционных материалов и изделий используются разнообразные материалы: металлы, керамика, асбестоцемент, битумы, полимеры к др.

3.4.2. Виды кровельных и гидроизоляционных материалов

Кровельные и гидроизоляционные битумо- и дёгтесодержащие материалы выпускают в виде рулонов, штучных изделий, мастик:

- рулонные - полотнища шириной 1 м. и длиной 7-20 м., поставляемые на стройку в рулонах;

- штучные и листовые  —  листы или полосы площадью до 1 м2 и до 7 м2 соответственно;

- мастичные — вязкие жидкости, образующие водонепроницаемую плёнку после нанесения на изолируемую конструкцию.

Выбор того или иного типа материала зависит от многих факторов: конструктивных (угол наклона крыши, материал основания и др.), технологических (простота устройства покрытия); архитектурно-декоративных (цвет и фактура поверхности кровли); экономических (стоимость и долговечность).

Рулонные материалы применяются для устройства мягких кровель с уклоном от 0 до 15%.

В соответствии с ГОСТ 30547-97, рулонные кровельные материалы классифицируют по следующим признакам:

- по структуре полотна: основные и безосновные;

- по виду основы: на картонной, асбестовой, стекловолокнистой, на основе из полимерных волокон, на комбинированной основе;

- по виду вяжущего; битумные, битумно-полимерные, полимерные, дёгтевые;

- по виду защитного слоя: с посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой, мелкозернистой, пылевидной), с фольгой, с пленкой.

Оценку качества рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов производят в соответствии с ГОСТ 2678-94 по следующим основным показателям: разрывной силе при растяжении, водопоглощению, гибкости на брусе, теплостойкости, водонепроницаемости и др.

Остановимся подробнее на стойкости к низким температурам.

Стойкость к низким температурам (или гибкость на брусе) - минимальная температура, при которой образец материала не трескается при загибе его вокруг специального бруса

Брус для испытаний изготавливается из твердой древесины, пластмассы или другого материала низкой теплопроводности и имеющего с одной стороны закругление радиусом R (рис. 3.1.). Радиус должен быть указан в НД на конкретный материал.

Рис. 3.1. Брус для испытаний рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов на стойкость к низким температурам.

Испытания проводят на трех образцах размерами 150x20 мм, вырезанных в продольном направлении.

Образцы и испытательный брус помещают в морозильную камеру и выдерживают при заданной температуре 20 мин. По истечении заданного времени образец и испытательный брус извлекают из испытательной среды и прикладывают к ровной поверхности бруса нижней стороной таким образом, чтобы к нему прилегало около 0,25 длины образца. Свободный конец образца изгибают в течение 5 сек. вокруг закругленной части бруса до достижения другой ровной поверхности (образец принимает U-образную форму). Производят контроль внешнего вида образца. Время с момента извлечения образца из испытательной среды и до конца испытания не должно превышать 15 сек.

Образец считают выдержавшим испытание, если на его лицевой стороне (для фольгоизола - на слое вяжущего) не появятся трещины (разрывы слоя вяжущего) и отслаивание вяжущего или посыпки.

Ниже рассмотрены некоторые рулонные кровельные материалы

Кровельный картон получают из вторичного текстиля, макулатуры и древесного сырья. Картон имеет рыхлую структуру и хорошо впитывает влагу и другие жидкости (в частности, расплавленный битум). При увлажнении, под действием солнечного излучения и в результате гниения картон теряет свои свойства. Пропитка битумом замедляет эти процессы.

Марка кровельного картона определяется его поверхностной плотностью (массой 1 м2 картона в граммах) и находится в пределах от 300 до 500 г/м2.

Рубероид (ГОСТ 10923-93) получают пропиткой кровельного картона мягким нефтяным битумом с последующим покрытием материала с обеих сторон тугоплавким битумом. Для повышения атмосферостойкости лицевая сторона рубероида покрывается «бронирующей» крупнозернистой, чешуйчатой или мелкозернистой посыпкой (песком, слюдой, сланцевой мелочью и т.п.); для предотвращения слипания поверхностей полотна на нижнюю сторону наносят мелкую пылевидную посыпку (порошок из известняка или талька).

В зависимости от вида посыпки и поверхностной плотности картона рубероид подразделяется на несколько марок, в обозначении которых первая буква «Р» указывает, что это рубероид; вторая буква «К» или «П» - кровельный или подкладочный; третья буква «К», «Ч», «М», «П» означает вид посыпки (крупнозернистая, чешуйчатая, мелкозернистая, пылевидная), число - марка кровельного картона. Подкладочный рубероид имеет пылевидную посыпку с двух сторон. Например, РПП-300, РКП-350, РКК-350, РКЧ-350, РКК-400.

Пергамин (ГОСТ 2697-75) - беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона легкоплавким нефтяным битумом марки БНК 45/180. Применяют пергамин для нижних слоев кровельного ковра и для устройства пароизоляции строительных конструкций. Марки пергамина П-300; П-350 (П - пергамин; 300; 350 - марка картона).

Толь кровельный и гидроизоляционный (ГОСТ 10999-76) получают путем пропитки кровельного картона каменноугольными дегтями с последующим нанесением минеральной посыпки на лицевую и нижнюю поверхности.

В зависимости от назначения, массы 1 м2 картона и вида посыпки толь подразделяется на марки: ТКП-350, ТКП-400 - толь с песчаной посыпкой; ТКК-350, ТКК-400 - толь с крупнозернистой посыпкой; ТГ-300, ТГ-350 — толь гидроизоляционный с мелкозернистой или пылевидной минеральной посыпкой.

Толь применяется для гидро- и пароизоляции строительных конструкций и нижних слоев кровельного ковра.

Серьезным недостатком кровель из пергамина, рубероида и толя является их недолговечность.

Обусловлено это, с одной стороны, невысокой теплостойкостью, прочностью и биостойкостью картонной основы. С другой стороны, - быстрым «старением» битума и дёгтя, в результате чего, через 3-5 лет материал разрушается.

Другим недостатком рулонных материалов на картонной основе является высокое водопоглощение и невозможность получения абсолютно герметичного стыка полотнищ; поэтому такие кровли делаются многослойными (4÷5 слоев).

Реальный срок безремонтной эксплуатации битумных кровель не превышает, как правило, двух-трёх лет.

Постановлением правительства Москвы с 1995 г. эти материалы запрещены для капитального ремонта и устройства новых кровель.

В связи с этим, актуальной задачей стало улучшение качества рулонных кровель. Усовершенствование рулонных кровельных материалов осуществляется в следующих направлениях:

- замена картона на более прочную и долговечную основу;

- модификация битумного вяжущего;

- применение новых видов «бронирующих» посыпок.

Существенно облегчить и ускорить устройство кровельного ковра и создать возможность работы при относительно низких температурах позволил выпуск наплавляемых рулонных материалов.

Такие материалы, в отличие от ненаплавляемых, имеют дополнительный слой из приклеивающей битумной мастики. Полотна приклеиваются к подготовленному основанию путем оплавления мастичного слоя газовой горелкой.

В настоящее время промышленность выпускает целый ряд битумных рулонных материалов на негниющей основе: гидростеклоизол, линокром, фольгоизол и др. Срок службы битумных покрытий на негниющих основах составляет 10-15 лет.

Гидростеклоизол (ТУ 5774-010-051108038-99) - гидроизоляционный наплавляемый битумный материал на стекловолокнистой (стеклоткань — Т; стеклохолст — X) основе, предназначенный для гидроизоляции железобетонных обделок тоннелей, пролетных строений мостов, путепроводов и подземных переходов, фундаментов и подвалов в гражданском и промышленном строительстве, а также для нижнего слоя кровельного ковра. Тип покрытия — полиэтиленовая пленка (П) или суспензия (С). Марки гидростеклоизола: ТСП; ТСС; ХПП.

Линокром — битумный рулонный наплавляемый материал на гнилостойкой основе (стеклохолст., стеклоткань, полиэфир). Материал с крупнозернистой минеральной посыпкой предназначен для верхнего слоя кровельного ковра; с пылевидной посыпкой - для нижних слоев и гидроизоляции. Марки устанавливаются в зависимости от типа основы. Линокром СХ – основа стеклохолст, линокром СТ — основа стеклоткань.

Фольгоизол (ГОСТ 20429-84) — рулонный материал на основе алюминиевой фольги (толщиной 0,08÷0,2 мм), покрытой с нижней стороны слоем резино-битумного вяжущего, состоящего из битума, резины и минерального наполнителя. Фольгоизол выпускают двух марок: кровельный – ФК и гидроизоляционный — ФГ. Кровельный применяется для устройства верхнего слоя рулонного ковра с различными уклонами и конфигурацией кровель; гидроизоляционный - для устройства защитного гидроизоляционного слоя теплоизоляции трубопроводов, герметизации стыков на кровельном покрытии. Срок службы - 20 лет.

Серьезный недостаток материалов на битумном вяжущем -узкий интервал рабочих температур: битум становится хрупким при охлаждении до +5…0 °С и начинает течь при 80…90°С.

Расширить интервал рабочих температур, придав битуму эластичность на морозе и подняв температуру текучести, а также повысить устойчивость к ультрафиолетовому излучению удалось путем модификации битума полимерами. Для этого используют синтетические каучуки, в частности, стирол-бутадиенстирольный каучук (СБС), и термопласты, в основном, атактический полипропилен (АПП). Материалы этой группы являются наплавляемыми и укладываются в 2 слоя. Срок службы битумно-полимерной изоляции составляет 25-30 лет.

Филизол (ТУ 5774-002-04001232-99) – битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал на стекловолокнистой или полиэфирной основе. В зависимости от типа покрытия поверхности существуют следующие марки: филизол В - поверхность покрыта крупнозернистой посыпкой - применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра, филизол Н - поверхность покрыта пылевидной посыпкой или полиэтиленовой пленкой - применяется для нижнего слоя кровельного ковра,

Изопласт (ТУ 5774-005-05766480-95) - битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал. Основа — нетканое полотно из полиэфирных волокон. У марок, предназначенных для верхнего слоя кровельного ковра — изопласт К - лицевая сторона защищена крупнозернистой посыпкой, а у марок, рекомендуемых для нижнего слоя кровельного ковра, - изопласт П (П - подкладочный) - лицевая сторона защищена мелкозернистой посыпкой или полиэтиленовой пленкой; нижняя сторона того и другого материала покрыта полиэтиленовой пленкой. Изопласт П рекомендуется также для устройства гидроизоляции фундаментов, подземных сооружений, бассейнов, мостов и т.п.

Среди безосновных материалов наибольшее применение находит Изол (ГОСТ 10296-89) - биостойкий, гидроизоляционный и кровельный материал, получаемый из резино-битумного вяжущего, пластификатора, наполнителя, антисептика и полимерных добавок. Нижняя поверхность полотна (внутренняя в рулоне) покрыта пылевидной посыпкой. Выпускают изол двух марок: И-БД (без полимерных добавок) и И-ПД (с полимерными добавками). Предназначен для устройства плоских кровель, для гидроизоляции подвалов и фундаментов зданий, туннелей, мостов и бассейнов, пароизоляции покрытий, для защиты наружной поверхности стальных труб тепловых сетей от коррозии.

Рулонные материалы в основном применяют для крыш с малым уклоном. Зрительно они образуют монотонную темно-серую, лишенную декоративности поверхность. Для плоских «невидимых» для людских глаз крыш это не имеет значения. В современном строительстве входят в моду крыши с большим уклоном (15-60°). Такие крыши уже являются важным архитектурным элементом здания, и в этом случае необходимы кровельные материалы, придающие кровле цвет и фактуру. Традиционно такими материалами были черепица, асбестоцементные листы, натуральный шифер (плитки из глинистого сланца) и т.п. Ниже рассмотрены штучные кровельные материалы, обязательным компонентом которых является битум: мягкая черепица и гофрированные листы типа «ондулин».

Мягкая (гибкая) черепица - штучный материал, получаемый на основе традиционных рулонных материалов вырубкой из полотна фигурных полос, которые при укладке напоминают кровлю из ленточной черепицы, натурального шифера или дранки. Минимальный угол наклона кровли 10°.

Основой плиток служит стеклохолст, покрытый с двух сторон окисленным битумом. В качестве «бронирующей» посыпки используют минеральные гранулы, покрытые керамической краской. Нижняя поверхность плитки покрыта слоем битумно-полимерного вяжущего и защищена тонкой полимерной пленкой, удаляемой в момент монтажа. Прогнозируемая долговечность мягкой черепицы — не менее 30 лет.

Один из наиболее популярных видов гибкой черепицы производит финская фирма «Катепал». Этот материал представляет собой листы размером 1000x317 мм, имитирующие 4 штуки простейшей ленточной черепицы различной формы.

Гофрированные кровельные листы (типа «Ондулин») – штучный материал для кровель в виде гибких волнистых листов размером 200x100 см и толщиной 3 мм (вес листа около 6 кг). Листы представляют собой гофрированный картон, пропитанный битумно-полимерным вяжущим и окрашенный с лицевой стороны атмосферостойкой краской на винил-акриловом связующем. Окраска создает декоративный эффект и защищает картон и битум от действия солнечного излучения. Гофрированный кровельный лист обеспечивает хорошую звукоизоляцию, он характеризуется высокой химической и биостойкостью. Долговечность материала более -30 лет.

Мастиками называют материалы, получаемые смешиванием органических вяжущих веществ с тонкодисперсными наполнителями и добавками, обладающими клеящей способностью.

Мастики применяют для устройства и ремонта мягких кровель, приклеивания отделочных, теплоизоляционных материалов; для защиты наземных и подземных сооружений и конструкций фундаментов, стен и полов подвалов, открытых помещений, бассейнов, очистных сооружений; для антикоррозионной защиты металлоконструкций.

В отличие от рулонных материалов мастики после нанесения и отвердевания образуют гидроизоляционную пленку, практически не имеющую стыков.

Мастики позволяют формировать ковер на поверхностях, имеющих сложную конфигурацию с большим количеством архитектурных деталей.

Применение мастик позволяет в 2-4  раза снизить стоимость гидроизоляции.

В соответствии с ГОСТ 30693-2000 мастики классифицируют по следующим основным признакам:

- по назначению: кровельные (предназначенные для устройства мастичных и ремонта всех типов кровель; приклеивающие (для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов и для устройства защитных слоев кровель); гидроизоляционные и пароизоляционные (для устройства мастичных слоев гидро- и пароизоляции);

- по виду основных исходных компонентов: битумные, битумно-эмульсионные,    битумно-резиновые,    битумно-полимерные, полимерные;

- по способу применения: горячие (с предварительным подогревом перед применением); холодные (не требующие подогрева, содержащие растворитель и эмульсионные).

Горячие мастики используют с предварительным подогревом до 160÷180°С. В состав горячих мастик входят битумносодержащие вяжущие и наполнители. Наполнителями служат измельченные волокна асбеста, минеральной ваты, тонкомолотые известняки, мел, доломит, тальк, золы. Мастики предназначены для устройства бесшовного кровельного покрытия, приклеивания рулонных материалов, для гидроизоляции строительных конструкций.

Горячие битумные мастики подразделяются на марки по теплостойкости (ГОСТ 2889-80): МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100. Обозначения: "М" - мастика, "Б" -битумная, "К" - кровельная, "Г" - горячая.

Горячие битумно-полимерные мастики изготавливают из битумно-полимерного вяжущего и минеральных наполнителей. Модификация битумного вяжущего полимером позволяет улучшить физико-механические характеристики исходного битума (прочность, эластичность, адгезию и др.), расширить температурный диапазон применения и замедлить процесс его старения.

Холодные мастики применяют при повышенных требованиях к технической безопасности, невозможности применения открытого огня.

Холодные мастики представляют собой смеси органических вяжущих с наполнителями, разжижителями и добавками (пластификаторами). В качестве разбавителей (разжижителей) для получения холодных мастик применяют различные органические вещества: бензин, лигроин, керосин (летучие растворители), соляровое масло, мазут, нефть (нелетучие). Нанесение холодных битумных мастик допускается производить при отсутствии атмосферных осадков и температуре окружающего воздуха не ниже +5°С.

По виду вяжущего холодные кровельные битумосодержащие мастики подразделяются на битумные и битумно-полимерные.

Холодные битумные мастики МБК-Х-1 изготавливается из смеси тугоплавкого битума БНК 90/40, извести-пушонки, асбеста и растворителя (солярового масла). Основные технические характеристики: теплостойкость -не менее 70°С; время затвердевания - не более 48 ч. Применяется для гидроизоляции строительных конструкций и защиты от коррозии.

Холодные битумно-полимерные мастики Битурел, армабизел, мабизел - двухкомпонентные полиуретан-битумные композиции. Применяются для защиты наземных и подземных сооружений и конструкций фундаментов, стен и полов подвалов, открытых помещений, бассейнов, очистных сооружений, стальных трубопроводов, опор мостов, мачт ЛЭП и др. Обладают клеящим эффектом: на свежий гидроизоляционный слой можно приклеивать отделочные, теплоизоляционные, кровельные и другие материалы. Могут наноситься на влажное основание. Срок службы — более 15 лет.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Как получают битумы и дегти?

2. По каким показателям определяют марку битума?

3. Назовите составы асфальтобетона и асфальтораствора.

4. В результате чего идет процесс твердения асфальтобетонов?

5. Где применяются органические вяжущие?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гун Р.Б. Нефтяные битумы. - М., 1973.

2. Грудников И.П. Производство нефтяных битумов. - М., 1983.

3. Рыбьев И.А. Асфальтовые бетоны. - М., 1969.

4. Гезенцвей Л.Б. Производство нефтяных битумов. - М., 1985.