Известь

Известь известна человеку не одно тысячелетие и все это время активно используется им в строительстве и многих других отраслях. Это объясняется доступностью сырья, простой технологией и достаточно хорошими свойствами извести.

Сырьем для получения извести служат широко распространенные осадочные горные породы: известняки, мел, доломит, состоящие преимущественно из карбоната кальция (CaCO3). Если куски таких пород прокалить на огне, то карбонат кальция перейдет в оксид кальция:

СаСО3→СаО + СО2↑

Рис.1. Получение, гашение и твердение воздушной извести.

После прокаливания куски, теряя с углекислым газом 44% своей массы, становится легким и пористым. При смачивании водой они бурно реагируют с ней, превращаясь в тонкий порошок, а при избытке воды в пластичное тесто. Этот процесс, сопровождающийся сильным выделением теплоты и разогревом воды вплоть до кипения, называется гашением извести. Образующееся при избытке взятой воды пластичное тесто используют в качестве вяжущего. При испарении воды тесто загустевает и переходит в каменевидное состояние. Недостаток извести – медленное твердение: процесс набора прочности твердеющей известью растягивается на годы и десятилетия. В реальные сроки строительства прочность затвердевшей извести, как правило, не превышает 0,5 … 2 МПа.

Производство.

Сырье – карбонатные породы (известняки, мел, доломиты), содержащие не более 6 … 8 % глинистых примесей, обжигают в шахтных или вращающихся печах при температуре 1000 … 1200 0С. В процессе обжига СаСО3 и MgCO3, содержащиеся в исходной породе, разлагаются на оксиды кальция СаО и магния MgO и углекислый газ. Неравномерность обжига может привести к образованию в извести недожога и пережога.

Недожог (неразложившейся СаСО3), получающейся при слишком низкой температуре обжига, снижает качество извести, так как не гасит и не обладает вяжущими свойствами.

Пережог образуется при слишком высокой температуре обжига в результате сплавления СаО с примесями керамзита и глинозема. Зерна пережога медленно гасят и могут вызывать растрескивание и разрушения уже затвердевшего материала.

Куски обожженной извести – комовая известь – обычно подвергают гашению водой: СаО + Н2О → Са(ОН)2 + 1160 кДж/кг

Выделяющаяся при гашении теплота резко повышает температуру извести и воды, которая может даже закипеть (поэтому негашеную известь называют кипелкой).

При гашении куски комовой извести увеличиваются в объеме и распадаются на мельчайшие (до 0,001 мм) частицы.

В зависимости от количества взятой для гашения воды получают: гидратную известь – пушонку (50 …70 % воды от массы извести, т.е. в количестве, необходимом для протекания реакции гидратации – процесса гашения); известковое тесто (воды в 3 … 4 раза больше, чем извести), известковое молоко (количество воды превышает теоретически необходимое в 8 … 10 раз).

Виды воздушной извести.

По содержанию оксидов кальция и магния воздушная известь бывает:

        Кальциевая – MgO не более 5%;

        Магниевая – MgO не более 5 … 20%;

        Доломитовая – MgO не более 20 … 40 %

По виду поставляемого на строительство продукта воздушную известь подразделяют на негашеную комовую (кипелку), негашеную порошкообразную (молотую кипелку) и гидратную (гашеную, или пушонку).

Негашеная комовая известь представляет собой мелкопористые куски размером 5 … 10 см, получаемые обжигом известняка. В зависимости от содержания активных СаО + MgO и количества негасящихся зерен комовую известь разделяют на три сорта.

По скорости гашения комовая известь бывает:

| Виды извести | Время достижения максимальной температуры, мин. |
| --- | --- |
| быстрогасящаяся | < 8 |
| среднегасящаяся | 8 …25 |
| медленногасящаяся | > 25 |

Негашеную порошковую известь получают помолом комовой в шаровых мельницах в тонкий порошок. Часто в известь во время помола вводят активные добавки (гранулированные доменные шлаки, золы ТЭС и т.п.) в количестве 10 … 20% от массы извести. Порошкообразная известь, как и комовая, делится на три сорта.

Преимущество порошкообразной извести перед комовой состоит в том, что при затворении водой она ведет себя подобно гипсовым вяжущим: сначала образуется пластичное тесто, а через 20 … 40 мин схватывается. Это объясняется тем, что вода затворения, образующая тесто, частично расходуется на гашении извести. При этом известковое тесто густеет и теряет пластичность. Благодаря меньшему количеству свободной воды материалы на основе порошкообразной извести менее пористые и более прочные. Кроме того, известь при гашении разогревается, что облегчает работу с ней в холодное время.

При использовании порошкообразной извести воды берут 100 … 150 % от массы извести в зависимости от качества извести и количества активных добавок в ней. Определяют количество воды опытным путем.

Гидратная известь (пушонка) – тончайший белый порошок, получаемый гашением извести, обычно в заводских условиях, небольшим количеством воды (несколько выше теоретически необходимого). При гашении в пушонку известь увеличивается в объеме в 2 … 2,5 раза. Насыпная плотность пушонки – 400 … 450 кг/м3; влажность – не более 5%.

Гашение извести.

Воздушная известь – единственное вяжущее, которое превращается в тонкий порошок не только разлом, но и самопроизвольно путем гашения водой.

Колоссальная удельная поверхность частиц Са(ОН)2 и их гидрофильность обуславливает большую водоудерживающую способность и пластичность известкового теста. После отстаивания известковое тесто содержит около 50% твердых частиц и 50% воды. Каждая частица окружена тонким слоем адсорбированной воды, играющей роль своеобразной смазки, что обеспечивает высокую пластичность известкового теста и смесей с использование извести.

По окончании гашения жидкое известковое тесто через сетку сливают в известехранилище, где его выдерживают до тех пор, пока полностью не завершится процесс гашения (обычно не менее двух недель). Известковое тесто с размером непогасившихся зерен менее 0,6 можно применять сразу. Крупные непогасившиеся зерна опасны тем, что среди них могут быть пережженные зерна (пережог) Содержание воды в известковом тесте не нормируется. Обычно в хорошо выдержанном тесте соотношение воды и извести около 1:1.

Твердение

Известковое тесто состоит из насыщенного водного раствора Са(ОН)2 и мельчайших нерастворившихся частиц извести. По мере испарения из него воды образуется перенасыщенный раствор Са(ОН)2 из которого выпадают кристаллы, скрепляющие отдельные частицы в единый монолит. При этом происходит усадка твердеющей системы, которая в определенных условиях (например, при твердении известковой смеси на жестком основании – штукатурный слой) может вызвать растрескивание материала. Поэтому известь всегда применяют с заполнителями (например, известково – песчаные растворы) или в смеси с другими вяжущими для придания материалу пластичности. Известковое тесто, защищенное от высыхания, неограниченно долго сохраняет пластичность, т.е. у извести отсутствует процесс схватывания. Затвердевшее известковое тесто при увлажнении вновь переходит в пластичное состояние (известь – неводостойкий материал).

Однако при длительном твердении (десятилетия) известь приобретает довольно высокую прочность и относительную водостойкость (например, в кладке старых зданий). Это объясняется тем, что на воздухе известь реагирует с углекислым газом, образуя нерастворимый в воде и довольно прочный карбонат кальция, т.е. как бы обратно переходит в известняк:

Са(ОН)2  + СО2 → СаСО3 + Н2О

Процесс этот очень длительный, и полной карбонизации извести практически не происходит, хотя поверхностная карбонизация протекает достаточно быстро.

Существует мнение, что при длительном контакте извести с кварцевым песком в присутствии влаги между этими компонентами происходит взаимодействие с образованием контактного слоя из гидросиликатов. Это так же повышает прочность и водостойкость бетонов и кирпичной кладки на извести, имеющих возраст более 200 … 300 лет.

Применение.

Воздушную известь применяют для приготовления кладочных и штукатурных растворов как самостоятельное вяжущее, так и в смеси с цементом; при производстве силикатного кирпича и силикатобетонных изделий; для получения смешанных вяжущих (известково – шлаковых, известково – зольных и др.) и для красок.

Гипсовые вяжущие

Гипсовые вяжущие – группа воздушных вяжущих веществ, а затвердевшем состоянии состоящих из двуводного сульфата кальция (СаSO4 ∙ 2H2O), включает в себя собственно гипсовые вяжущие (далее – гипс) и ангидритовые вяжущие (ангидритовый цемент и эстрихгипс).

Гипс (в строительной практике иногда используют устаревший термин алебастр – от греч. alebastros – белый) – быстротвердеющее воздушное вяжущее, состоящее из полуводного сульфата кальция CaSO4 ∙ 0,5H2O, получаемого низкотемпературной (<200 0С) термообработкой гипсового сырья.

Сырьем для гипса служит в основном природный гипсовый камень, состоящий из двуводного сульфата кальция (СаSO4 ∙ 2H2O) и различных примесей (глины и др.). В качестве сырья могут использоваться также гипсосодержащие промышленные отходы, например, фосфогипс, а так же сульфат кальция, образующийся при химической очистке дымовых газов от оксидов серы с помощью известняка. Все это указывает на то, что проблем с сырьем для гипсовых нет.

Получение гипса

Включает две операции:

        Термообработку гипсового камня на воздухе при 150 … 1600С; при этом он теряет часть химически связанной воды, превращаясь в полуводный сульфат кальция β–модификации  СаSO4 ∙ 2H2O → CaSO4 ∙ 0,5H2O + 1,5H2O

        Тонкий размол продукта, который можно производить как до, так и после термообработки; гипс – мягкий минерал (твердость по шкале Мооса – 2), поэтому разламывается очень легко.

Таким способом производится основное количество гипса; обычно для этого используют гипсоварочные котлы. Гипс β – модификации далее для краткости просто «гипс».

Доступность сырья, простота технологии и низкая энергоемкость производства (в 4 … 5 раз меньше, чем для получения портландцемента) делают гипс дешевым и перспективным вяжущим.

Твердение гипса.

Химизм твердения гипса заключается в переходе полуводного сульфата кальция при затворении его водой в двуводный:

СaSO4 ∙ 0,5H2O + 1,5 H2O → CaSO4 ∙ 2H2O

Внешне это выражается в превращении пластичного теста в твердую камнеподобную массу.

Причина такого поведения гипса заключается в том, что полуводный гипс растворяется в воде почти в 4 раза лучше, чем двуводный (растворимость соответственно 8 и 2 г/л в пересчете на CaSO4). При смешивании с водой полуводный гипс растворяется до образовании насыщенного раствора и тут же гидратируется, образуя двугидрат, по отношению к которому раствор оказывается перенасыщенным. Кристаллы двуводного гипса выпадают в осадок, а полуводный гипс вновь начинает растворятся и т.д. В дальнейшем процесс может идти по пути непосредственной гидратации гипса в твердой фазе.

Конечная стадией твердения, заканчивающегося через 1 … 2 ч, является образование кристаллического сростка из достаточно крупных кристаллов двуводного гипса. Часть объема этого сростка занимает вода (точнее, насыщенный раствор CaSO4 ∙ 2H2O в воде),не вступившая во взаимодействие с гипсом. Если  высушить затвердевший гипс, то прочность его заметно (в 1,5 … 2 раза) повысится за счет дополнительной кристаллизации гипса из указанного выше раствора по местам контактов уже сформированных кристаллов. При повторном увлажнении процесс протекает в обратном порядке, и гипс теряет значительную часть прочности.

Причина присутствия свободной воды в только что затвердевшем гипсе объясняется тем, что для гидрации гипса в соответствии с уравнением химической реакции нужно около 20% воды от его массы, а для образования пластичного гипсового теста – 50 … 60 % воды. После затвердевания такого теста (т.е. после завершения гидратации) в нем остается 30 … 40% (от массы гипса) свободной воды, что составляет около половины объема материала. Этот объем воды образует поры, временно занятые водой, а пористость материала, определяет многие его свойства (плотность, прочность, теплопроводность и др.).

Разница между количеством воды, необходимым для твердения вяжущего и для получения из него удобоформуемого теста, - основная проблема технологии материалов на основе минеральных вяжущих.

Для гипса проблема снижения водопотребности и, соответственно, снижения пористости и повышения прочности была решена путем получения гипса термообработкой не на воздухе, а в среде насыщенного пара (в автоклаве при давлении 0,3 … 0,4 МПа) или в растворах солей (СаCl2 ∙ MgCl2 и др.). В этих условиях образуется другая кристаллическая модификация полуводного гипса –  – гипс, имеющая водопотребность 35 … 40%.

Гипс  – модификации называют высокопрочным гипсом, так как благодаря пониженной водопотребности он образует при твердении менее пористый и более прочный камень, чем обычный гипс β – модификации. Из-за трудностей производства высокопрочный гипс не нашел широкого применения в строительстве.

Технические свойства гипса.

Истинная плотность полуводного гипса – 2,65 … 2,75 г/см3 (двуводного – 2,32 г/см3); насыпная плотность полуводного гипса – 800 … 1100 кг/м3.

По срокам схватывания, определяемым на приборе Вика, гипс делят на три группы (А, Б, В):

| Вид гипса | Начало схватывания | Конец схватывания |
| --- | --- | --- |
| быстротвердеющий | Не ранее 2 мин | Не позднее 15 мин |
| нормальнотвердеющий | Не ранее 6 мин | Не позднее 30 мин |
| медленнотвердеющий | Не ранее 20 мин | Не нормируется |

Замедляют схватывание гипса добавкой столярного клея, сульфитноспиртовой барды (ССБ), технических лигносульфанатов (ЛСТ), кератинового замедлителя, а также борной кислоты, буры и полимерных дисперсий (например, ПВА).

Марку гипса определяют испытанием на сжатие и изгиб стандартных образцов-призм 4×4×16 см спустя 2 ч после их формования. За это время гидратация и кристаллизация гипса заканчивается.

Установлено 12 марок гипса по прочности от Г – 2 до Г – 25 (цифра показывает нижнее значение предела прочности при сжатии данной марки гипса):

| Предел прочности, МПа, не менее: при сжатии при изгибе | марка гипса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г – 2 | Г – 3 | Г – 4 | Г – 5 | Г – 6 | Г – 7 | Г -10 | Г – 13 | Г – 16 | Г – 19 | Г -22 | Г – 25 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
|  | 1,2 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |

В строительстве используется в основном гипс марок от Г–4 до Г–7. По тонкости помола, определяемой максимальным остатком пробы гипса при просеивании на сите с отверстиями 0,2 мм, гипсовые вяжущие делят на три группы:

| группа | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Помол | грубый | средний | тонкий |
| Остаток на сите 0,2, % | 23 | 14 | 2 |

Маркируют гипсовые вяжущие по всем трем показателям: скорости схватывания, тонкости помола и прочности.

Прочность затвердевшего гипсового камня низкая (1200…1500 кг/м3) из-за значительной пористости (60 … 30 %, соответственно).

Гипсовое вяжущее – одно из немногих вяжущих, расширяющихся при твердении: увеличение в объеме достигает 0,2%. Эта особенность гипсовых вяжущих позволяет применять их без заполнителей, не боясь растрескивания от усадки, и использовать для снятия копий в формовочном деле.

При увлажнении затвердевший гипс не только существенно (в 2 … 3 раза) снижает прочность, но и проявляет нежелательное свойство – ползучесть – медленное необратимое изменение размеров и формы под нагрузкой. Характер водной среды во влажном гипсе – нейтральный (рН = 6,5 … 7,5), и она содержит ионы Са+2 и SO4-2, поэтому стальная арматура в гипсе интенсивно корродирует. Увлажнению гипса способствует его гидроскоричность – способность поглощать влагу из воздуха.

Гипсовые материалы не только являются негорючими материалами, но в силу своей пористости замедляют передачу теплоты, а при действии высоких температур в результате термической диссоциации выделяют воду, тем самым, тормозя распространение огня.

В сухих условиях эксплуатации или при предохранении от действия воды (гидрофобизирующие покрытия, пропитки и т.п.) гипс очень перспективное с технической и экологической точек зрения вяжущее.

Область применения.

Главнейшая область применения гипса – устройство перегородок. Они могут быть заводского изготовления в виде панелей «на комнату», из гипсовых камней или из гипсокартонных листов. Последние также широко используется для отделки стен и потолков. Гипсоволокнистые материалы используют как выравнивающий слой под чистые полы. Из гипса делают акустические плиты. В различных вариантах его применяют для огнезащитных покрытий металлических конструкций. Небольшое по объему, но важное направление использования гипса: декоративные архитектурные детали (лепнина) и скульптура.

Гипс используют для изготовления форм (например, для керамики) – формовочный гипс.