Приложение  2

2.1. Значение энергетического показателя дробления, определяемого по методике ВНИИстройдормаша

| Порода | Месторождение | Wв, кВмч/т |
| --- | --- | --- |
| Гранит Гранит Диорит | Могилевское Житомирское Клессовское | 4,56 6,94 8,51 |

Значение коэффициента масштабного фактора Км

| Дсв, мм | 65 | 100 | 160 | 240 | 280 | 370 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Км | 1,85 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,80 |

2.2. К выбору оптимальных размеров отверстий сит

Значения оптимальных относительных размеров отверстий сита а квадратной и круглой форм (к граничному размеру зерна фракций dгр) для стандартных границ фракций агр при различных значениях массы зерен нижнего класса в исходном материале m0.

| Размер | Наклонный грохот |  |  |  |  |  | Горизонтальный грохот |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| границы |  | Щебень |  |  | Гравий |  |  | Щебень |  |  | Гравий |  |
| фракции, агр,мм | m0,% | а,мм | а,мм | m0,% | а,мм | а,мм | m0,% | а,мм | а,мм | m0,% | а,мм | а,мм |
| 5 | любое | 5 | 6 | любое | 5 | 6 | любое | 5 | 6 | любое | 5 | 6 |
| 10 | любое | 10 | 12 | любое | 10 | 12 | любое | 10 | 12 | любое | 10 | 12 |
| 15 | До 16 >60 | 14 16 | 18 20 | До 70 >70 | 14 16 | 18 18 | До 75 >75 | 14 16 | 18 20 | любое любое | 16 | 18 |
| 20 | До 60 >60 | 18 20 | 24 26 | любое | 20 20 | 24 24 | До 75 >75 | 18 20 | 24 26 | любое любое | 20 | 24 |
| 25 | До 60 >60 | 25 25 | 30 32 | любое | 25 | 30 | До 75 >75 | 25 25 | 30 32 | любое | 25 | 30 |
| 40 | До 60 >60 | 37(35) 42(40) | 47 52 | любое | 42(40) | 47 | До 75 >75 | 37(35) 42(40) | 47 52 | любое | 42(40) | 47 |
| 70 | До 60 >60 | 65(70) 70 | 82 90 | любое | 70 | 82 | До 75 >75 | 65(70) 70 | 82 90 | любое | 70 | 82 |

Размеры отверстий сит, не предусмотренные ГОСТами (ближайшие размеры отверстий по ГОСТу приведены в скобках), которые целесообразно назначать в случае изготовления новых сит.

Размер фракций задается по стандартным лабораторным ситам, имеющим круглые отверстия.

2.3. К расчету площади плоских сит виброгрохотов

Значения коэффициента учета  К  неравномерности питания, формы зерен материала.

| Расположение | Материал |  |
| --- | --- | --- |
| виброгрохотов | Щебень | Гравий |
| Горизонтальное Наклонное | 0,65 0,50 | 0,80 0,60 |

Значения параметров q, K1, К2, K3

| Размер отверстий в свету, мм | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 35 | 37 | 40 | 42 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q, м3/ч | 12 | 16 | 23 | 32 | 37 | 40 | 43 | 46 | 56 | 60 | 62 | 64 | 80 | 82 |

| Содержание зерен нижнего класса в исходном материале в % от всего продукта | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К1 | 0,58 | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,08 | 1,17 | 1,25 |

| Содержание в нижнем классе зерен, размеры которых <0,5 размера отверстия от рассма- триваемой фракции | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К2 | 0,63 | 0,72 | 0,82 | 0,91 | 1,0 | 1,09 | 1,18 | 1,28 | 1,37 |

| Угол наклона сита, град | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К3 | 0,73 | 0,8 | 0,86 | 0,92 | 1,0 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,37 | 1,46 | 1,54 |

 Для грохотов с направленными колебаниями К3 = 1,0.

2.4. К расчету эффективности грохочения

| Грохот | Значение e, % |
| --- | --- |
| Горизонтальный Наклонный | 89/91 86/87 |

В числителе – для щебня, в знаменателе – для гравия.

Значения параметров K1, К2, K3

| Содержание зерен нижнего класса в исходном материале в % от всего продукта | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К1 | 0,86 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 1,0 | 1.02 | 1,03 |

| Содержание в нижнем классе зерен, размеры которых <0,5 размера отверстия от рассма- триваемой фракции | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К2 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 1,0 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |

| Угол наклона сита, град | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К3 | 1,0 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,0 | 0,96 | 0,88 |

2.5. Область применения и основные параметры виброгрохотов

| Тип | Область | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вибро- грохота | примене- ния | n, мин-1 | А, мм | Г | опт |  | = =/0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГИ… | Крупные и мелкие смеси | 800- 1200 | 2-4,0 | 2,3-5,6 | 18 |  | >7,0 |
| ГС… | Мелкие смеси | 750 500- 600 | 8,5-10 10-12 | 3,5-4,1 2,2-2,7 | 0 0 | 3540 35 | >7,0 0,950,97 |
| ГГ… | Крупные смеси | 800-1300 | 3-4,5 | 2.3-6,1 | 18 |  |  |

Приложение 2.6

Техническая характеристика щековых дробилок (по ГОСТ 7084-80 и каталогу обогатительного оборудования

|  | Дробилки со сложным качанием щеки |  |  |  | Дробилки с простым качанием щеки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ЩДС-I-2,54,0 | ЩДС-I-2,54,0 | ЩДС-I-2,54,0 | ЩДС-I-2,54,0 | ЩДП-912 | ЩДП-1215 | ЩДП-1215 | ЩДП-1521 | ЩДП-1521 |
| Размер загрузочного отверстия, мм Ширина выходной щели, мм Частота вращения главного вала, мин-1 Наибольший размер кусков в питании, мм Производительность, м3/ч Электродвигатель: мощность, кВт частота вращения, мин-1 Масса без электрооборудования, кг Цена, руб | 240400 20-80 275 210 3,5-14 17 1000 2500 1600 | 250900 20-60 325 210 18 37 1470 8000 5700 | 400900 40-90 290 340 30 45 980 12 000 7700 | 600900 75-125 250 500 62 75 960 20 000 11 500 | 9001200 130 200100 750 180 90 750 69 500 58 300 | 12001500 150 150 1000 280 160 730 140 700 98 100 | 12001500 150 17010 1000 310 160 140 700 98 100 | 15002100 180 125 1300 550 250 495 249 900 164 000 | 15002100 180 14010 1300 600 250 500 214 200 167 000 |
| Изготовитель | Выксунский завод дробильно-размольного оборудования |  |  |  | Волгоцеммаш (г.Тольятти) |  |  |  |  |

Приложение 2.6

Техническая характеристика конусных дробилок крупного дробления (по ГОСТ 6937-81

и каталогу обогатительного оборудования

Приложение 2.6

Техническая характеристика конусных дробилок для среднего дробления (по ГОСТ 6937-81

и каталогам обогатительного оборудования)

| Показатели | КСД-600Гр | КСД-900Б | КСД-1200Гр |  | КСД-1200Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр основания дробящего конуса, мм Ширина загрузочного отверстия, мм Ширина выходной щели, мм Наибольший размер кусков в питании, мм Частота вращения конуса, мин-1 Производительность, м3/ч | 600 100 12-35 60 350 19-40 | 900 130 15-40 100 325 38-57 | 1200 185 20-50 150 360 77-115 |  | 1200 125 10-25 100 260 42-95 |
| Электродвигатель: мощность, кВт частота вращения, мин-1 | 30 1470 | 55 1000 | 75 735 |  |  |
| Масса дробилки без электрооборудования, кг Цена, руб | 4300 6888 | 11 220 14 700 | 23 206 29 820 | 23 328 29 820 |  |
| Изготовитель | Завод «строммашина» и Выксунский завод дробильно-размольного оборудования |  | Южуралмаш |  |  |

2.6. Графики гранулометрического состава дробилок: а - щековых среднего дробления; б – щековых и конусных крупного дробления; в – конусных среднего дробления; г – роторных крупного дробления

Прошло через сито, %

Прошло через сито, %

Прошло через сито, %

Прошло через сито, %

2.7. Графики гранулометрического состава продукта дробления

дробилок: а – ЩКД и ККД; б – КСД

2.8. Техническая характеристика щековых дробилок

|  | Наиболь- | Ширина |  | Угол захва- |  | Степень |  | Ход | Часто- | Эксцент- | Диа- | Мощ- | Масса | Произво- дитель- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ший размер |  |  |  |  |  |  | подвиж- | та вра- | риситет | метр | ность | дро- |  |  |
| и размер | загружае- | разгрузочной |  | та , град |  | измель- |  | ной | щения | главного | махо- | двига- | билки | ность |  |
| дробилки | мых кусков | щели (е+S), мм |  |  |  | чения i |  | щеки | вала n, | вала | вика | теля | G, т | П, м3/ч |  |
|  | Dмакс, мм | мин. | макс. | мин. | макс. | макс. | макс. | S, мм | об/мин | r, мм | D, мм | N, кВт |  | мин. | макс. |
| Со сложным движением щеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМД-106 | 210 | 20 | 80 | 14 | 18 | 2,63 | 10,5 | 11 | 275 | 12,5 | 920 | 20 | 2,50 | 3,5 | 12 |
| 250400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМД-108 | 210 | 20 | 80 | 14 | 18 | 2,63 | 10,5 | 10 | 275 | 12 | 1065 | 28 | 5,00 | 7 | 35 |
| 250900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМД-109 | 340 | 40 | 100 | 16 | 20 | 2,63 | 10,5 | 10 | 275 | 12 | 1060 | 40 | 9,96 | 14,5 | 38 |
| 400900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМД-110 | 510 | 75 | 200 | 18 | 22 | 2,55 | 6,8 | 12 | 275 | 19 | 1525 | 80 | 14,25 | 50 | 120 |
| 600900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С простым движением щеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-204Б | 510 | 75 | 200 | 18 | 20 | 2,5 | 6,8 | 13,5 | 225 | 25 | 1525 | 80 | 26,9 | 40 | 100 |
| 600900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМД-111 | 750 | 95 | 165 | 20 | 21 | 3,6 | 6,2 | 25 | 170 | 30 | 2100 | 100 | 72,5 | 120 | 230 |
| 9001200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМД-118 | 1000 | 110 | 190 | 22 | 23 | 4,4 | 7,3 | 30 | 150 | 35 | 3000 | 160 | 145 | 200 | 390 |
| 12001500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМД-117 | 1300 | 135 | 225 | 23 | 24 | 4,1 | 7,4 | 40 | 125 | 42 | 3200 | 250 | 251 | 390 | 720 |
| 15002100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Углы захвата для щековых дробилок СМД-58Б, СМД-59А и СМД-60А в нижней зоне минимальные и максимальные соответственно равны: 9  и  930;   815  и  9;   815  и  830.

2.9. Техническая характеристика конусных дробилок

|  | Наиболь- | Ширина разгру- |  | Угол захва- |  | Ход подвиж- | Длина | Часто- | Эксцент- | Мощ- | Масса | Произво- дитель- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ший размер |  |  |  |  |  | зоны па- | та вра- | риситет | ность | дро- |  |  |
| и размер | загружае- | зочного отвер- |  | та, град |  | ного | раллель- | щения | главного | двига- | билки | ность |  |
| дробилки | мых кусков | стия (е+S), мм |  |  |  | конуса | ности | вала n, | вала | теля | G, т | П, м3/ч |  |
|  | Dмакс, мм | мин. | макс. | 1 | 2 | S, мм | ℓ, мм | об/мин | r, мм | N, кВт |  | мин. | макс. |
| Для крупного дробления типа ККД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500/75 | 425 | - | 75 | 930 | 1830 | 27,24 | - | 160 | 12,49 | 125 | 33,5 | - | 150 |
| 900/140 | 750 | - | 140 | 930 | 1830 | 33,3 | - | 125 | 15,74 | 250 | 134,6 | - | 325 |
| 1200/150 | 1000 | - | 150 | 930 | 1830 | 40,32 | - | 100 | 19,08 | 2200 | 228 | - | 560 |
| 1500/300 | 1200 | - | 300 | 930 | 1830 | 44,68 | - | 82 | 20,90 | 2400 | 611 | - | 2300 |
| 1500/180 | 1200 | - | 180 | 930 | 1830 | 44,68 | - | 80 | 20,90 | 2320 | 393 | - | 1150 |
| Для среднего дробления типа КСД (грубое дробление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 100 | 15 | 50 | - | - | - | 75 | 325 | 55 | 55 | 11 | 38 | 62 |
| 1200 | 150 | 20 | 50 | - | - | - | 110 | 260 | - | 75 | 24 | 70 | 105 |
| 1750 | 225 | 25 | 60 | - | - | - | 140 | 245 | - | 160 | 47 | 160 | 300 |
| 2200 | 300 | 30 | 60 | - | - | - | 175 | 224 | - | 280 | 85 | 340 | 580 |
| 2500 | 380 | 45 | 70 | - | - | - | 200 | 200 | - | 2280 | - | 620 | 810 |
| (тонкое дробление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 100 | 8 | 25 | - | - | - | 100 | 260 | - | 75 | 24 | 30 | 85 |
| 1750 | 190 | 10 | 30 | - | - | - | 140 | 245 | - | 160 | 47 | 60 | 120 |
| 2200 | 250 | 10 | 30 | - | - | - | 175 | 225 | - | 280 | 85 | 120 | 340 |

2.10. Техническая характеристика грохотов инерционных наклонных тяжелого типа (по ГОСТ 23788-79Е

и каталогам обогатительного оборудования)

| Показатели | ГИТ32Н | ГИТ41 | ГИТ41А | ГИТ42Н | ГИТ51Б | ГИТ51Н | ГИТ51А | ГИТ52Н | ГИТ61СО | ГИТ71Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры просеивающей поверхности, мм Число сит Угол наклона короба, град Частота колебаний короба, мин-1 Амплитуда колебаний, (полуразмах), мм Размеры отверстий сит, мм Мощность электродвигателя, кВт Масса грохота, кг Производительность максимальная, т/ч Цена, руб. | 1250 2500 2 10-30 776; 970 3-5 20;80;40 1212 10 5130 360 5110 | 1500 3000 1 10-30 800 3 80;40; 2525 13 5450 670 4000 | 1500 3000 1 10-30 970 3-5 8-12 13 5980 120-230 5740 | 1500 3000 2 10-30 970 3-5 12;16; 20;25;40 13 5980 850 6063 | 1750 4500 1 10-30 640;720; 800 3-7 8-12 17 6030 50-60 8390 | 1750 3500 1 10-30 640;720; 800;970 3-7 6-80 17 6890 1000 8200 | 1750 3500 1 10-30 600;645; 720 5-7 50-150 22 8506 300- 1000 9020 | 1750 3500 2 10-30 543;970 3-5 20-100 22 7320 1000 9950 | 2000 6000 1 15-25 1000 4-5 20-100 17 1200 135 6500 | 2500 5000 1 10-30 520;650; 730 3,9-7,6 50-120 30 15615 1200 м3/ч 13 044 |

2.10. Техническая характеристика грохотов инерционных наклонных (по ГОСТ 23788-79Е

и каталогам обогатительного оборудования)

| Показатели | Грохоты легкого типа |  |  |  |  | Грохоты среднего типа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГИЛ32 | ГИЛ42 | ГИЛ43 | ГИЛ52 | ГИК52 | ГИС42 | ГИС52 |
| Размеры просеивающей поверхности, мм Число сит Угол наклона короба, град Частота колебаний короба, мин-1 Амплитуда колебаний (полуразмах), мм Размеры отверстий сит, мм Мощность электродвигателя, кВт Масса грохота, кг Производительность максимальная, т/ч (м3/ч) Цена, руб. | 12502500 2 10-25 1150 2,5 6;10;25;50 4,0 1740 100 1320 | 15003750 2 10-25 900-1000 3-3,5 6;10;13;25;50 7,5 3300 180 2900 | 15003750 3 10-25 970 2,5 13;25;50 7,5 4120 200 3030 | 17504500 2 10-25 870 2,5; 3 55; 30 7,5 3540 250 2830 | 17503000 2 14-18 900; 970 3, 3,5 60; 35; 50 13 3400 400 - | 15003750 2 10-25 900 4,5 40; 12 10 3500 (70) 2500 | 17504500 2 10-25 900 3,7 40; 12 15 3935 (100) 2960 |