Лабораторные работы

по дисциплине “Железобетонные и каменные конструкции”

Введение

Программой  курса “Железобетонные и каменные конструкции” (спец. ПГС - 270102) предусматривается проведение следующих лабораторных работ:

- Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по нормальному сечению.

- Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по наклонному сечению.

- Испытание железобетонной колонны на внецентренное сжатие.

- Испытание предварительно напряженной железобетонной балки на изгиб с разрушением по нормальному сечению.

Лабораторные работы являются важной составной частью учебного процесса по изучению курса железобетонных конструкций. Успешное выполнение их способствует лучшему усвоению теории железобетона, основанной на экспериментальных данных, а также глубокому пониманию расчета и конструирования железобетонных конструкций. Определение деформаций и напряжений в арматуре и бетоне испытываемых элементов в процессе их нагружения позволяет проверить экспериментальным путем теоретические положения, принятые в расчетах железобетонных конструкций.

Лабораторные занятия по железобетонным конструкциям позволяют также практически ознакомить студентов :

- с организацией лабораторных испытаний железобетонных элементов – балок и колонн – на изгиб и внецентренное сжатие;

- с оборудованием для проведения испытаний, измерительными приборами и приспособлениями (тензометрами, индикаторами, отсчетным микроскопом, тензористорами, автоматическими измерителями деформаций – АИ-1, АИД-2М, АИД-4, ЦТМ-5 и т. д.), а также методикой установки приборов и приклеиванием тензористеров, снятия по ним отчетов.

- с характером поведения под нагрузкой и разрушением железобетонных балок от изгибающего момента и поперечной силы, а также образцов – колонн от действия внецентренно приложенной нагрузки;

- с методикой обработки и анализом полученных результатов экспериментов.

Для выполнения лабораторных работ студентам специальности 270102 отводится 14 часов. Из них два часа предусматривается для вводного занятия – ознакомления с лабораторным оборудованием, приборами и приспособлениями, а также методикой испытаний железобетонных конструкций, и по 3 часа – на выполнение  каждой лабораторной работы с учетом обработки материалов экспериментов.

К каждой лабораторной работе студент обязан подготовится: прочесть соответствующую тему в учебнике и лекциях, знать задачу и методику проведения работы, подготовить необходимые схемы и эскизы в журнале испытаний( к настоящим указаниям прилагаются четыре журнала испытаний.)

После надлежащего графического оформления с необходимыми расчетами, сравнениями и выводами каждая лабораторная работа предъявляется преподавателю, который подписывает ее лишь после проверки знаний студента.

Лабораторная работа №1

Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по нормальному сечению

Работа состоит из следующих этапов:

1.Определение прочности бетона - R−m,R−b,R−bt.

2. Определение основных физико-механических характеристик рабочей арматуры: предела текучести - σy,предела прочности σВ(временное сопротивление) и относительного удлинения при разрыве δ.

3. Теоретический расчет балки с определением: момента появления трещин Mcrc,разрушающего момента-   Mu, момента в стадии эксплуатации - Mser, ширины раскрытия трещин и прогиба в этой стадии -  acrc,ser иfm,ser.

4. Испытание балки ступенями до разрушения с установлением опытных моментов  Mexpcrc , Muexp,Mserexp , фиксацией появления и развития трещин под нагрузкой и замером их ширины раскрытия, установлением фактических значений прогибов балки в стадии эксплуатации и перед разрушением  fm,serexp и fuexp.

5.  Обработка материалов испытания балки и сравнение опытных и теоретических данных:

1) обработка показания приборов, вычисление относительных деформаций арматуры и бетона, напряжений в арматуре;

2) установление ширины раскрытия трещин в эксплуатационной стадии - acrc,serexp и fm,uexp

3) построение графиков зависимости относительных деформаций арматуры и бетона, напряжений в арматуре и прогибов от нагрузки;

4) сравнение измеренной величины напряжения в арматуре перед разрушением балки  с величиной     полученной из испытания контрольных образцов арматуры;

5) сопоставление опытного и теоретического значений момента появления трещин Mexpcrc  и   Mcrc,а также соответствующих величин раскрытия трещин - acrc,serexp и acrc,ser.

6) сравнение опытной и теоретической величин разрушающего момента  Muexp    и Mu.

7) сопоставление значений измеренных и теоретических прогибов в стадии эксплуатации - fm,serexp и fm,ser.

6. Выводы на основании результатов испытаний.

Лабораторная работа №2

Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по наклонному сечению

Состоит из следующих этапов:

1.Определение прочности бетона - R−,R−bt.

2. Определение основных механических характеристик рабочей арматуры: предела текучести - σy,предела прочности σВи относительного удлинения при разрыве δ.

3. Теоретический расчет прочности балки с учетом разрушения ее  по наклонному сечению на участке действия поперечной силы при отсутствии хомутов ( определение  Qmin)

4. Испытание балки ступенями до разрушения с установлением нагрузки в момент появления наклонных трещин, фиксацией их развития под нагрузкой и замером ширины раскрытия. После испытания измеряется длина горизонтальной проекции наклонной трещины, по которой произошло разрушение балки.

5.  Обработка материалов испытания балки и сравнение опытных и теоретических данных:

1) вычисление напряжений в продольной арматуре в момент разрушения балки по наклонному сечению и сопоставление его с пределом текучести σy;

2) построение графиков зависимости относительных деформаций и напряжений в этой арматуре от нагрузки;

3) сравнение опытной разрушающей нагрузки для балки без поперечной арматуры с расчетной величиной Q и определение значения коэффициента    ϕb4exp  ,сопоставление его с нормативной величинойϕb4;

4) Выводы на основании обработки  и анализа результатов испытания балки.

Лабораторная работа №3

Испытание железобетонной колонны на изгиб внецентренное сжатие.

Работа состоит из следующих этапов:

1.Определение прочности бетона - R−,R−bt.

2. Определение основных механических характеристик  рабочей арматуры: предела текучести - σy,предела прочности σВи относительного удлинения при разрыве δ.

3. Теоретический расчет внецентренно сжатой колонны при условии ξ=xh0≤ξR, т.е. относительно большом эксцентриситете приложения нагрузки.

4. Испытание колонны ступенями до разрушения с установлением нагрузки при образовании нормальных трещин в растянутой зоне, фиксацией развития их под нагрузкой и замером ширины раскрытия; в процессе  нагружения  колонны измеряются напряжения в растянутой и сжатой арматуре ее, а также деформации сжатой грани бетона.

5. Обработка материалов испытания колонны и сравнение опытных и теоретических данных;

1) вычисление деформаций и напряжений в растянутой и сжатой арматуре в момент разрушения колонны и сопоставление последних с пределом текучести - σy;

2) определение деформаций в бетоне сжатой зоны перед разрушением и сравнение их с предельной сжимаемостью бетона εub=2X10−3;

3) сравнение опытной разрушающей нагрузки  Nuexp  с теоретической Nu;

4) Выводы на основании проведенной обработки  и анализа результатов испытаний.

Лабораторная работа №4

Испытание предварительно напряженной железобетонной балки на изгиб с разрушением по нормальному сечению

Работа состоит из следующих этапов:

1.Определение прочности бетона - R−m,R−b,R−bt.

2. Определение основных механических характеристик продольной рабочей арматуры:

напряженной класса А-V(Ат-V) и обычной кл. А-I.

3. Установление основных расчетных данных и геометрических характеристик  сечения балки.

4. Теоретический расчет балки с определением:

1)разрушающего момента Mu  и момента в стадии эксплуатацииMser;

2)момента образования нормальных трещин Mcrc;

3) величины раскрытия нормальных трещин acrc,ser;

4)прогиба в середине пролета для стадии эксплуатации fm,ser;

5. Испытание балки ступенями до разрушения с установлением опытных моментов  Mexpcrc , Muexp,Mserexp , фиксацией появления и развития трещин под нагрузкой и замером их ширины раскрытия acrc,serexp , установлением фактических значений прогибов балки в стадии эксплуатации и перед разрушением  fm,serexp и fuexp.

6. Обработка материалов испытания балки и сравнение опытных и теоретических данных:

1) обработка показания приборов, вычисление относительных деформаций и напряжений в арматуре Аsp и бетоне сжатой зоныεb,σb;

2) построение графиков зависимости напряжений в арматуреσb и прогибов fmот нагрузки;

3) сравнение измеренной величины напряжения в арматуре в момент разрушения балки (σs(u)exp)   с  величиной  σ0,2  полученной из испытания контрольных образцов этой арматуры;

4) сопоставление опытного и теоретического значений момента появления трещин Mcrcexp  и   Mcrc, разрушающего (Muexpи Mu) и эксплуатационного (MserexpиMser);

5) сравнение опытных и теоретических величин раскрытия трещин acrc,serexp  и  acrc,ser    и  прогибов (fm,serexp и fuexp)  в стадии эксплуатации.

7. Выводы на основании  анализа результатов испытания балки.