Железобетонные и каменные конструкции

Малахова А.Н. – кандидат технических наук

@2010

http:www.mgsu.ru

Оглавление

1. Железобетонные конструкции.	3

Основные понятия и общие сведения	3

Достоинства и недостатки железобетона	3

Сущность железобетона	3

Тест по разделу	12

2. Материалы для  железобетонных конструкций	16

Бетон	16

В 0,5…В 60	16

При непродолжительном действии нагрузок:	24

Арматура для железобетонных конструкций	25

Железобетон	30

3. Подбор сборных железобетонных конструкций	37

по строительному каталогу	37

# 1. Железобетонные конструкции.

## Основные понятия и общие сведения

Железобетонные конструкции являются основными строительными конструкциями, применяемые для возведения зданий и сооружений (около 2/3 строящихся зданий и сооружений выполняются из бетона и железобетона).

## Достоинства и недостатки железобетона

К основным достоинствам железобетонных конструкций можно отнести: высокую прочность, долговечность, огнестойкость, стойкость против атмосферных воздействий, возможность использования местных строительных материалов, простату формообразования, небольшие эксплуатационные расходы.

Недостатками являются: большая плотность, высокая тепло- и звукопроводность, возможность появления трещин вследствие усадки и силовых воздействий, трудности утилизации.

## Сущность железобетона

Железобетоном называется комплексный строительный материал, состоящий из бетона и стали.

Идея образования железобетона из двух различных по своим механическим характеристикам материалов заключается в том, что бетон используется для работы на сжатие, а сталь на растяжение. В совокупности же появляется материал, способный воспринимать сжимающие и растягивающие усилия.

Рассмотрим работу железобетонной балки перекрытия (см. рис. 1.1) под действием приложенной нагрузки (g+V).

Постоянная составляющая нагрузки g включает в себя вес опирающихся на балку плит перекрытия и пола по плитам. Временная составляющая нагрузки V определяется назначением помещения, расположенного над перекрытием, в состав которого входит балка.

Железобетонная балка является изгибаемым элементом, в котором под действием приложенной нагрузки возникают усилия М и Q. Расчетной схемой балки является однопролетная статически определимая балка, нагруженная равномерно распределенной нагрузкой (g+V). Расчетный пролет l0 балки считается между серединами площадок ее опирания на стены. Максимальное значение изгибающий момент  достигает в середине пролета, а поперечная сила  – у опор.  Поэтому ожидать разрушение балки можно именно в середине пролета - от действия изгибающего момента M и вблизи опор - от действия поперечной силы Q.

Разрушение в середине пролета  происходит по нормальному сечению (см. рис. 1.1). Изгиб приводит к сжатию бетона выше нейтральной оси нормального поперечного сечения балки и растяжению ниже этой оси. Бетон хорошо сопротивляется сжатию и надежно работает вплоть до разрушения балки. Растягивающие усилия воспринимаются нижней продольной арматурой балки, которая вместе со сжатым бетоном обеспечивает ее несущую способность. При этом можно говорить, что растянутый бетон в балке исключается из работы.

Разрушение от действия поперечной силы происходит по наклонному сечению.  Противостоят разрушению балки по наклонному сечению бетон и арматурные стержни поперечной арматуры, совместно работающие на растяжение.

Однако сталь хорошо сопротивляется и сжатию. Если ввести в центрально сжатый элемент стальную арматуру, поперечное сечение такой колонны по сравнению с бетонной при одной и той же нагрузке будет значительно меньше, конструкция легче и экономичнее.

В многоэтажном здании наиболее нагруженными являются колонны первого этажа. На рисунке 1.2 показано, что на колонну первого этажа нагрузка собирается с покрытия Р1 и трех перекрытий 3Р2. Кроме того, учитывается собственный вес колонн всех этажей. Колонна верхнего этажа испытывает сжатие от нагрузки Р1 и собственного веса. Между тем, поперечное сечение колонн всех этажей принято одинаковым 400400 мм. Разная несущая способность колонн обеспечивается за счет постановки арматурных стержней с увеличивающейся площадью поперечного сечения (As) от верхнего к нижнему этажу здания.

Соединить бетон и сталь для совместной работы как единое целое, значит получить качественно новый материал – железобетон.

Совместная работа бетона и стальной арматуры в железобетонных конструкциях оказалась возможной благодаря следующим их свойствам:

- бетон при твердении прочно сцепляется с арматурой, поэтому в конструкциях оба материала деформируются совместно;

- сталь и бетон обладают близкими по величине коэффициентами линейного расширения, поэтому при изменении температуры (до 1000С) в железобетоне возникают очень небольшие начальные напряжения;

- защищенная бетоном арматура практически не подвергается коррозии.

Армирование железобетонных конструкций.

Особенностью расчета железобетонных конструкций является то обстоятельство, что при его выполнении задаются линейные размеры бетонного поперечного сечения (h, b) и прочностные характеристики материалов (бетона и арматуры). Целью расчета железобетонных конструкций является определение площади поперечного сечения арматуры As, а целью конструирования – выполнение армирования конструкций.

Арматура, устанавливаемая в железобетонных конструкциях, подразделяется на: рабочую и конструктивную.

На рисунке 1.1 показано армирование балки. Балка армируется объемным каркасом, составленным из двух плоских каркасов К1, соединенных отдельными стержнями ОС1. В состав каркаса К1 входят нижняя продольная рабочая арматура, поперечная рабочая арматура, а также верхняя продольная арматура, необходимая для формирования плоского каркаса К1. Верхняя продольная арматура каркасов К1, а также отдельные стержни ОС1, соединяющие каркасы между собой относятся к конструктивной арматуре.

На рисунке 1.2 показано армирование колонн многоэтажного здания. Каждая колонна армируется объемным каркасом, в состав которого входят четыре стержня продольной рабочей арматуры и поперечные хомуты, объединяющие продольные стержни. Хомуты (конструктивная арматура) не только объединяют продольные стержни в объемный каркас, но также удерживают сжатые стержни от деформаций,  связанных с продольным изгибом.

Мера содержания арматуры в бетоне.

Содержание арматуры в железобетонных конструкциях оценивается посредством коэффициента (процента) армирования s (s%), определяемого как отношение площади сечения арматуры (Аs) к площади поперечного сечения бетонного элемента (А).

Процент армирования колонн, показанных на рисунке 1.2, составляет: для верхней колонны μs%=As,totA×100=12,5640×40×100=0,79%; для нижней колонны: μs%=As,totA×100=32,1740×40×100=2,01%.

Расчетные усилия в железобетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном и рабочей арматурой. Расчетные усилия в бетонных конструкциях воспринимаются только бетоном. В бетонных конструкциях арматура может устанавливаться по конструктивным соображениям, но она не учитывается в расчете. К бетонным конструкциям также относят  железобетонные конструкции, процент армирования которых меньше минимального

Сборный, монолитный и сборно-монолитный железобетон.

Сборный железобетон в середине прошлого столетия в России получил бурное развитие. Были построены мощные домостроительные комбинаты и заводы железобетонных конструкций. Отличительные особенности сборного железобетона: изготовление в заводских условиях и монтаж на строительной площадке - позволяли:

- избежать сезонности строительных работ; что важно  для климатических условий России;

- получать качественные (надежные) бетонные и железобетонные конструкции, обладающие большей прочностью (за счет использования  высокопрочных материалов), высокой трещиностойкостью  и жесткостью (за счет широкого применения предварительного напряжения арматуры);

- уменьшить трудоемкость работ на строительной площадке и, следовательно, сроков возведения зданий и сооружений;

- создать общероссийский и региональные строительные каталоги, в том числе, железобетонных (бетонных) конструкций и изделий.

Таким образом, для сборных железобетонных конструкций были реализованы требования надежности, индустриальности и  унификации.

Рис.1.1. Работа железобетонной балки перекрытия под действием приложенной нагрузки. Расчетная схема, усилия и армирование железобетонной балки

Рис. 1.2. Нагрузки и армирование железобетонных колонн

С развитием монолитного строительства применение сборного железобетона уменьшилось, в настоящее время они используются  практически в одинаковых объемах. В зарубежной практике строительства сборный железобетон занимает до 40% . При выборе сборного или монолитного железобетона должно приниматься  взвешенное решение.

Монолитный железобетон применяется для сооружений, трудно поддающихся членению, например: плавательные бассейны, фундаментные плиты; в зданиях и сооружениях, отличающихся нестандартностью и малой повторяемостью отдельных частей или строящихся в сейсмических районах.

Сборно-монолитные конструкции представляют собой целесообразное сочетание сборного железобетона и монолитного бетона (железобетона), укладываемого на месте применения.

К достоинствам этих конструкций, по сравнению с монолитными, относится экономия на опалубке, сокращение сроков возведения; по сравнению со сборными – возможность достижения большей монолитности, сокращение расходов материалов на стыки и узлы.

На рисунке 1.3 приведены фотографии возведения здания из сборных железобетонных конструкций, на рисунке 1.4 – из монолитных.

Проектирование зданий в сборном железобетоне принципиально отличается от проектирования монолитных зданий. При проектировании монолитных зданий кроме схем расположения конструктивных элементов здания и спецификаций к схемам,  достаточных для сборных зданий, должны быть выполнены схемы армирования железобетонных конструкций и ведомости расхода стали к схемам.

Рис. 1.3.  Возведение зданий в сборном железобетоне

Рис. 1.4. Возведение здания в монолитном железобетоне

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии железобетона за рубежом и в России.

Железобетон по сравнению с другими строительными материалами (камень, дерево, металл) появился сравнительно недавно. Первые железобетонные конструкции в виде плит, балок и колонн начали применять в 1860…1880 годах. На первых порах эти конструкции были далеко не совершенны, так как принципы их расчета и конструирования еще не были установлены. Применение железобетона в это время сдерживалось:

- недоверием к железобетону как новому строительному материалу;

- отсутствием опытных данных по его долговечности, огнестойкости;

- отсутствием надежных методов расчета и технологии возведения конструкций.

Первый патент на изготовление изделий из железобетона получил французский ученый Монье в 1867 году. Французский инженер Геннебик  в 1892 году предложил ряд строительных конструкций, в том числе, монолитное ребристое перекрытие.

Применение железобетона в России началось с 80-х годов 19-го столетия и особенно быстро развивалось на юге страны, где объемы строительства были велики и для возведения железобетонных конструкций имелись весьма благоприятные условия – короткая зима, близость цементных и металлургических заводов, дешевые высококачественные заполнители.

С возникновением железобетона начались его исследования. Они велись почти во всех западноевропейских странах и США. В России первые исследовательские работы были организованы в 1891 году в Петербурге профессором Белелюбским Н.А.. Эти работы имели большое значение для популяризации железобетонных конструкций, а также для разработки технологии их изготовления. Теория расчета железобетонных конструкций в общих чертах сложилась к концу  19-го  - к  началу 20-го века. Она базировалась на законах сопротивления материалов; бетон рассматривался как упругий материал, подчиняющийся закону Гука. Первые технические условия на железобетонные сооружения издаются в 1904…1908 годах в Германии, Франции и России.

В настоящее время проектирование железобетонных конструкций ведется в соответствии с требованиями  СНиП 52-01-03 [1] и сводом правил (СП) [2, 3, 4], к которым разрабатываются пособия [5, 6]

Нормативные документы по проектированию железобетонных конструкций – один из наиболее важных элементов обеспечения строительного процесса. С одной стороны, они учитывают и обобщают новые результаты научных исследований, с другой стороны, опыт строительства и эксплуатации железобетонных конструкций. В конечном счете, нормативные документы определяют надежность, экономичность и технологичность возводимых железобетонных конструкций.

## Тест по разделу

| ? | Контрольные вопросы по разделу: |
| --- | --- |

Вопрос 1 из 3

Вопрос №1: По какой формуле вычисляется значение изгибающего момента:

Начало формы

|  | 2 ) ( 0 l V g M    |
| --- | --- |

| ? | Контрольные вопросы по разделу: |
| --- | --- |

Вопрос 2 из 3

Вопрос №1: Недостатками железобетона являются:

Начало формы

|  | огнестойкость |
| --- | --- |
|  | трудности утилизации |
|  | возможность появления трещин вследствие усадки и силовых воздействий |
|  | высокая тепло- и звукопроводность |

| ? | Контрольные вопросы по разделу: |
| --- | --- |

Вопрос 3 из 3

Вопрос №1: По какой формуле вычисляется поперечная сила:

Начало формы

|  | 2 ) ( 0 l V g Q    |
| --- | --- |

|  | Тестирование завершено! |
| --- | --- |

# 2. Материалы для  железобетонных конструкций

## Бетон

Виды, классы и марки бетонов.

При проектировании железобетонных зданий и сооружений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкретным конструкциям, должны быть установлены вид  бетона его нормируемые и контролируемые показатели качества.

Виды бетона:

- тяжелый средней плотности (>2200…2500 кг/м3);

- мелкозернистый средней плотности  (>1800 кг/и3);

- легкий плотной и поризорованной структуры;

- ячеистый автоклавного и неавтоклавного твердения.

Таблица 2.1

| Основные нормируемые и контролируемые показатели качества бетона |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Определение | Значение |
| В – класс бетона по прочности на сжатие (назначается во всех случаях) | Класс бетона по прочности на сжатие В соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие в МПа с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность) | ## В 0,5…В 60 |
| Вt – класс бетона по прочности на осевое растяжение | Класс бетона по прочности на осевое растяжение Вt соответствует значению прочности бетона на осевое растяжение с обеспеченностью 0,95 (нормативная прочность бетона) | Вt 0,8…В3,2 |
| F – марка бетона по морозостойкости | Марка бетона по морозостойкости F соответствует минимальному числу циклов попеременного замораживания и оттаивания образцов, выдерживаемых при стандартном испытании | F50…F500 |
| W – марка бетона по водонепроницаемости | Марка бетона по водонепроницаемости W соответствует максимальному значению давления воды (в МПА10-1), выдерживаемому бетонным образцом при испытании | W2…W12 |
| D – марка бетона по средней плотности | Марка бетона по средней плотности D соответствует среднему значению объемной массы бетона в кг/м3 | D200…D2500 |

При необходимости устанавливаются дополнительные показатели качества бетона, например, связанные с жаростойкостью (способность бетона сохранять прочность при длительном воздействии высоких температур - выше 2000С), огнестойкостью (способность бетона сохранять прочность при воздействии открытого огня), коррозионной стойкостью (способность бетона не вступать в химическую реакцию с окружающей средой), стойкостью против истирания.

При выполнении расчета железобетонных конструкций зданий и сооружений проектировщики во всех случаях должны принимать класс бетона по прочности на сжатие. Класс бетона про прочности на сжатие назначается в соответствии с рекомендациями нормативных документов по проектированию железобетонных конструкций. Например, в соответствии с [5], для железобетонных конструкций рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15, для сильно нагруженных сжатых стержневых элементов – не ниже В25. В таблице 2.2 приведены значения нормативного и расчетного сопротивления бетона выбранного класса осевому сжатию и растяжению, а также начальный модуль упругости бетона по классам, которые востребованы при расчете железобетонных конструкций зданий и сооружений.

Под классом бетона по прочности на сжатие В, понимается среднестатистическое значение временного сопротивления Вm (МПа) эталонных образцов (кубы 15х15х15 см), изготовленных и испытанных через 28 суток.

B = Bm(1 – 1,64) = 0,779 Bm, где - коэффициент вариации;  = 0,135 (при условии обеспеченности заданной прочности 0,95).

Таблица 2.2

| Вид сопротивления |  |  | Сопротивление бетона, МПа |  |  |  | Начальный модуль упругости бетона Eb при классе бетона по прочности на сжатие, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В15 | В20 | В25 | В30 | В15 | В20 | В25 | В30 |
| Сжатие осевое | расчет-ное | Rb | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 17,0 | 24000 | 27500 | 30000 | 32500 |
|  | норма- тивное | Rb,n Rb,ser | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |  |  |  |  |
| Растяжение осевое | расчет-ное | Rbt | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,15 |  |  |  |  |
|  | норма- тивное | Rbt,n Rbt,ser | 1,10 | 1,35 | 1,55 | 1,75 |  |  |  |  |

Например, Rb – расчетное сопротивление бетона  осевому сжатию.

Расчетные и нормативные сопротивления бетона сжатию и растяжению связаны коэффициентам  надежности по бетону при сжатии b=1,3 и при растяжении - bt=1,5.

Класс бетона по прочности на осевое растяжение назначается в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение, и ее контролируют на строительстве объектов.

Марку по морозостойкости назначают для конструкций, подверженных в процессе эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию, а марку по водонепроницаемости – для конструкций, к которым предъявляются требования ограничения водопроницаемости.

Для  надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной зимней температуре воздуха в интервале от -5С до -40С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75. Для города Москва расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки)  согласно СНиП 23-01-99 [7] составляет (-27)С.

Марка бетона по средней плотности должна указываться для легких и ячеистых бетонов.

Строение и особенности работы бетона.

Бетон как сложный строительный материал включает в себя цементный камень и заполнитель. Цементный камень характеризуется наличием многочисленных пор, капилляров и микротрещин, образующихся при его твердении, которые обусловлены прежде всего увеличенным значением В/Ц при затворении бетона.

Кроме плотности цементного камня необходимо учитывать плотность самого бетона, которая определяется составом бетонной смеси, количеством цемента и качеством укладки бетонной смеси.

Для твердеющего и высыхающего бетона характерна усадка. При поглощении влаги бетон набухает. Деформации усадки и набухания определяются влажностью среды,  окружающей бетон.

К моменту приложения нагрузки бетон, как правило,  имеет развитую систему пор, капилляров и усадочных микротрещин. Эта система является отправной точкой в развитии картины трещинообразования под нагрузкой, которая в свою очередь обусловлена видом напряженного состояния (по-разному разрушаются сжатые, растянутые и изгибаемые элементы,  находящиеся в условиях одноосного или сложного напряженного состояния).

Для учета условий работы бетона  при проведении расчетов конструкций учитываются коэффициенты bi, приведенные в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Коэффициент условий работы бетона - bi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер коэффициента | Учет условий работы бетона | Изменяемые показатели | Значение коэффициентов |
| b1 | При приложении к бетонным и железобетонным конструкциям нагрузок разной длительности | Rb ; Rbt | b1=1,0 (непродолжительное действие нагрузки) b1=0,9 (продолжительное действие нагрузки) |
| b2 | Для бетонных конструкций | Rb | b2=0,9 |
| b3 | Для бетонных и железобетонных конструкций, бетонируемых в вертикальном положении | Rb | b3=0,9 |
| b4 | При попеременном замораживании и оттаивании, а также действии отрицательных температур | Rb | b41,0 (для надземных конструкций и при атмосферных воздействиях, равен единице при t(-40)C ) |

Направления развития бетона связываются с совершенствованием, созданием и производством бетонов следующих видов:

- высококачественных, высокотехнологичных бетонов;

- бетонов на цементах низкой водопотребности, в том числе, архитектурных (декоративных) бетонов;

- бетонов на основе расширяющихся вяжущих;

- монолитных неавтоклавных поробетонов;

- монолитных полистиролбетонов.

Деформации бетона  делятся на две категории.

К первой категории относятся деформации под нагрузкой (от силовых воздействий). При этом изучается деформативность бетона при однократном и многократном нагружении, при кратковременном и длительном действии нагрузки.

Ко второй категории относятся несиловые деформации бетона – усадка, набухание, температурные воздействия. Эти деформации являются объемными и развиваются одинаково во всех направлениях. Свободное несиловое деформирование не сопровождается изменением напряженного состояния бетона. Стеснение несиловых деформаций напротив приводит к возникновению напряжений - собственных напряжений.

Связь между деформациями и напряжениями бетона определяется при испытании призм с отношением высоты к стороне основания равном 4. Базовый образец имеет размеры 150х150х600 мм.

На рисунке 2.1 приведена схема испытания: бетонный образец-призма с приспособлениями (рамки) и приборами (индикаторы часового типа) для определения продольных деформаций образца. База измерения продольных деформаций образца (l1) принимается не более 2/3 высоты призмы (для базового образца 150х150х600 мм  l1  - не более 400 мм).

Кроме расположения приборов, как это показано на рисунке 2.1 в продольном направлении, они могут располагаться в поперечном направлении и измерять, соответственно, поперечные деформации бетонного образца (l2)  на базе (l2).  Для построения графика зависимости между деформациями и напряжениями бетона при сжатии проводится испытание образца-призмы. Образец, оснащенный приборами, помещается под пресс. Нагрузка  прикладывается к образцу ступенями. Для каждой ступени нагружения определяются:

- напряжения в бетоне от внешней нагрузки 1 = Р/F;

- относительные продольные деформации бетона, возникающие при приложении нагрузки к образцу  1= l1/l1.

На рисунке 2.2 представлен график зависимости между деформациями и напряжениями бетона при сжатии и растяжении.

В начальной стадии приложения нагрузок зависимость между деформациями и напряжениями бетона подчиняется закону Гука  1 = Eb1 и представляет собой прямую упругих деформаций. С увеличением нагрузки начинают проявляться пластические деформации и график зависимости " - " становится криволинейным.

Рис. 2.1. Схема испытаний для построения зависимости между напряжениями (1 = Р/F) и деформациями (1= l1/l1) бетона: 1 – бетонный образец-призма, 2 – приспособление (рамка), 3 - измерительные приборы

Для характеристики упругих свойств бетона пользуются понятием модуль упругости бетона (начальный модуль упругости бетона), который на диаграмме " - " представляется тангенсом угла наклона прямой упругих деформаций к оси деформаций (0). Модуль упругости Eb в соответствии со стандартом определяется при уровне нагрузки, составляющей 30% от разрушающей (Eb=1/1). Модуль упругости в МПа определяется для каждого образца серии, затем вычисляется средний модуль упругости в серии образцов.

Рис. 2.2. График зависимости между деформациями и напряжениями бетона при сжатии и растяжении: 1 – прямая упругих деформаций (начальная стадия приложения нагрузки), 2 – кривая зависимости " - " (от начала приложения нагрузки до разрушения бетона)

Для бетона характерно нарастание неупругих деформаций при длительном действии нагрузки. Это свойство бетона называется ползучестью.

Ползучесть зависит от возраста, прочности бетона и материалов его составляющих, влажности среды и предыстории его деформирования. Ползучесть уменьшается по мере старения бетона, увеличения его прочности, влажности среды. Ползучесть оценивается  коэффициентом ползучести b,cr.

Развитие деформаций при многократно повторяющихся нагрузках имеет свои особенности:  при повторении циклов "нагрузка-разгрузка" происходит постепенная выборка неупругих деформаций. Если напряжение b  не превышает предел выносливости бетона (0,5В), то работа бетона при многократно повторяющейся нагрузкой остается стабильной. При больших напряжениях наступает хрупкое разрушение образца.

Бетон с увеличением температуры расширяется, а с ее понижением сжимается. Деформации бетона, связанные с температурными изменениями,  оцениваются через коэффициент bt – коэффициент линейной температурной деформации бетона.

Основные деформационные характеристики бетона сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4

| Основные деформационные характеристики бетона |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Значения |  |  |  |  |
| b0, bt0 – предельные относительные деформации бетона соответственно при равномерном осевом сжатии и растяжении | ## При непродолжительном действии нагрузок: b0 = 0,002, bt0 =0,0001. При продолжительном действии нагрузок: b0 = 0,0034, bt0 =0,00024 (относительная влажность воздуха 40…75% окружающей среды)* |  |  |  |  |
| Eb – начальный модуль упругости бетона (принимается в зависимости от класса бетона). | См. табл. 2.2 |  |  |  |  |
| b,cr – коэффициент (характеристика) ползучести | Класс бетона | В15 | В20 | В25 | В30 |
|  | b,cr | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
|  | (относительная влажность воздуха 40…75% окружающей среды)* |  |  |  |  |
| b,P – коэффициент поперечной деформации бетона (коэффициент Пуассона) | Значение коэффициента поперечной деформации бетона принимается: b,P = 0,2 |  |  |  |  |
| bt – коэффициент линейной температурной деформации бетона | Значение коэффициента линейной температурной деформации бетона при изменении температуры в диапазоне -400С…+500С принимается: bt =110-5 0С-1 |  |  |  |  |
| b,sh– предельные относительные деформации усадки бетона | b,sh=0,0002 (бетон В35 и ниже), b,sh=0,00025 (В40), b,sh=0,0003 (В45 и выше), |  |  |  |  |

*принимается по СНиП 23-01 как средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца для района строительства.

## Арматура для железобетонных конструкций

В железобетонных конструкциях арматура может быть представлена в виде гибких стержней, жесткого металлического профиля, а также в виде листа (гибкая, жесткая, листовая арматура).

Жесткую арматуру в виде прокатных двутавров, швеллеров, уголков целесообразно применять для монолитных большепролетных перекрытий, сильно нагруженных колонн нижних этажей многоэтажных зданий.

Листовая арматура имеет место тогда, когда удается вовлечь в работу (с помощью специально поставленных анкеров) металлический лист (в том числе профилированный), используемый, например, в качестве оставляемой опалубки плит перекрытия или оставляемой опалубки + гидроизоляции стен и днища резервуара.

Однако в подавляющем большинстве случаев при армировании железобетонных конструкций применяется гибкая стержневая арматура.

Причем термин «стержень» применяется для обозначения арматуры любого диаметра, вида и профиля.

Для армирования железобетонных конструкций применяется гибкая арматура, приведенная в таблице 2.5. Во введенных в действие в 2004 году нормах по проектированию железобетонных конструкций обозначение классов арматуры были заменены  (таблице 2.5 старые обозначения классов приведены в скобках).

Таблица 2.5

| Классификация гибкой арматуры для железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стержневая |  |  | Проволочная арматурная сталь |  |  |  |
| горячекатаная |  | термомеханически упрочненная | холоднодеформированная |  | арматурные канаты |  |
|  |  |  | обыкновенная | высокопрочная | спиральные |  |
| гладкая | периодического профиля |  | периодического профиля |  | семипроволоч-ные | девятнадцатипроволочные |
| А240 (A-I) 6… 40 | A300 (A-II) A400 (A-III) 6…40 A500 10… 40 | A600 A1000 (A-IV, A-V, A-VI) 10… 40 | В500 (Вр-I) 3…12 | ВР1200, 8 ВР1300, 7 ВР1400, 4,5,6 ВР1500, 3 | К1400 (К-7) 15 К1500 (К-7) 6,8,12 | К1500 (К-19) 14 |

Для каждого класса арматуры A240…К-1500 нормами устанавливается нормативное сопротивление арматуры растяжению Rsn (основная прочностная характеристика арматуры), которое путем деления на коэффициент надежности по арматуре s, становится расчетным сопротивлением арматуры растяжению Rs. Значение коэффициента надежности по арматуре зависит от класса арматуры. Расчетное сопротивление арматуры сжатию Rsс, в большинстве случаев принимается равным Rs, а расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению определяется по формуле Rsw=Rss1 (где коэффициент условий работы поперечной арматуры s1=0,8). Значение модуля упругости арматуры Es всех видов, кроме канатной, принимается 200000 МПа (для канатной арматуры – 180000 МПа).

За нормативное сопротивление арматуры растяжению Rsn принимается наименьшее контролируемое значение предела текучести, физического или условного (равного значению напряжений, соответствующих остаточному относительному удлинению 0,2%).

На рисунке 2.3 приведены графики зависимости « - » горячекатаной (мягкой) и термомеханическиупрочненной (твердой) стали.

Рекомендации по применению арматуры в  железобетонных конструкциях следующие:

- в качестве ненапрягаемой следует предусматривать арматуру классов А240…А500, В500;

- для устанавливаемой по расчету следует преимущественно применять арматуру классов А400, А500, В500;

- в качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных конструкций следует применять арматуру классов A600, A800, A1000, Вр1200, Вр1300, Вр1400, Вр1500, K1400, K1500.

В таблице 2.6 приведены значения нормативного и расчетного сопротивления классов арматуры растяжению и сжатию.

Кроме требований по прочности на растяжение или сжатия к арматуре могут предъявляться требования по дополнительным показателям  (см. таб. 2.7).

Таблица 2.6

| Прочные характеристики арматуры, МПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| класс арматуры | нормативные | расчетные |  |  |
|  | растяжение |  |  | сжатие |
|  | Rsn | Rs | Rsw | Rsc |
| А240 | 240 | 215 | 170 | 215 |
| А300 | 300 | 270 | 215 | 270 |
| А400 | 400 | 355 | 285 | 355 |
| А500 | 500 | 435 | 300 | 400 |
| А600 | 600 | 520 | в качестве поперечной арматуры не используется | 400 |
| А800 | 800 | 695 |  | 400 |
| А1000 | 1000 | 830 |  | 400 |
| В500 | 500 | 415 | 300 | 360 |

Рис. 2.3. Графики зависимости " - " горячекатаной (мягкой) стали А400 и термомеханическиупрочненной (твердой) стали А600

Таблица 2.7

| Показатель | Пример обозначения в классе | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Свариваемость | А500С | Хорошо свариваются горячекатаные малоуглеродистые и низколегированные арматурные стали. Свариваемыми могут быть термомеханически упрочненные стали с буквой "С" в обозначении класса. |
| Хладостойкость (хладноломкость) | Для строповочных петель: А240, Ст3пс и А240, Ст3сп при расчетной зимней температуре ниже (-40)С | Хладноломкость стали – это ее склонность к хрупкому разрушению под нагрузкой при отрицательных температурах. Для обеспечения хладостойкости для выбранного класса арматуры указывается марка стали (в зависимости от заданной минусовой температуры) |
| Стойкость против коррозионного растрескивания | А400К | Признаком стойкость арматуры против коррозионного растрескивания является наличие буквы "К" в обозначении класса |
| Выносливость | - | Термически упрочненные арматурные стали имеют пониженный предел выносливости |
| Стойкость при высоких температурах | - | После нагрева и последующего охлаждения прочность горячекатаной арматурной стали восстанавливается полностью, прочность высокопрочной арматурной проволоки – лишь частично |

Перспективы развития стальной арматуры железобетонных конструкций следующие:

- повышение прочностных свойств арматуры при сохранении и увеличении ее пластичности, технологичности и долговечности;

- максимальная унификация свойств массовых видов арматуры и сокращение ее классов и видов (переход на производство и применение одного класса арматуры А500С);

- широкое развитие производства напрягаемой арматуры;

- снижение энергоемкости, трудоемкости и повышение качества арматурных работ.

Во многих странах  активно осваивается производство и применение высокопрочной неметаллической арматуры из специальных видов стеклопластика, кевлара, углепластика (наиболее перспективен).

## Железобетон

Совместная работа арматуры и бетона достигается сцеплением поверхностей арматуры и бетона.

Сцепление обеспечивается тремя основными факторами:

- сопротивлением бетона усилиям среза и смятия, обусловленным выступами (см. рис. 1.4) и другими неровностями на поверхности арматуры, то есть механическим зацеплением арматуры за бетон;

- силами трения, возникающими по поверхности арматуры благодаря обжатию стержней бетоном при его усадке;

- склеиванием поверхности арматуры с бетоном благодаря вязкости коллоидной массы цементного теста.

Наибольшее влияние оказывает первый фактор – 75% от общей величины сцепления.

На величину сцепления оказывает отрицательное влияние:

- загрязнение поверхности арматуры;

- несоблюдение требуемого зазора между арматурными стержнями и толщины защитного слоя.

В таблице 2.8 приведены значения толщины защитного слоя, которые в зависимости от условий эксплуатации могут обеспечить как сцепление арматуры с бетоном, так и защиту арматуры в процессе эксплуатации железобетонных конструкций, то есть в итоге - долговечность железобетонных конструкций.

Таблица 2.8

| Условия эксплуатации конструкций зданий | Толщина защитного слоя бетона, мм |
| --- | --- |
| В закрытых помещениях при нормальной или пониженной влажности | 20 |
| В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) | 25 |
| На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) | 30 |
| В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) в фундаментах при наличии бетонной подготовки | 40 |

Кроме того,  толщина защитного слоя:

- принимается не менее диаметра арматурных стержней;

- уменьшается для  сборных железобетонных конструкций на 5 мм;

- уменьшается на 5 мм для конструктивной арматуры по сравнению  с требуемой для рабочей арматуры.

Минимальное расстояние в свету между стержнями арматуры принимается не менее наибольшего диаметра стержня и не менее величин, приведенных в таблице 2.9. При этом:

- при стесненных условиях допускается располагать стержни группами;

- расстояние в свету между группами принимается не менее приведенного диаметра стержня ds,red=1ndsi2

Таблица 2.9

| Положение конструкции при бетонировании. Расположение арматуры в конструкции | Минимальное расстояние между стержнями, мм |
| --- | --- |
| При горизонтальном или наклонном положении стержня при бетонировании, для нижней арматуры, расположенной в один ли два ряда | 25 |
| То же для верхней арматуры | 30 |
| То же при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении конструкции при бетонировании | 50 |

Экспериментальные исследования сцепления арматуры с бетоном производятся путем выдергивания арматурного стержня, заделанного в бетон. На рисунке 2.4 показано распределение напряжений выдергивания s и сцепления сц вдоль испытуемого образца - стержня арматуры.

Для определения напряжения сцепления можно рассмотреть два близких сечения стержня на расстоянии Х с переменным растягивающим усилием Z. Если обозначить диаметр стержня через u, а напряжение сцепления на единицу поверхности через сц, то приращение растягивающего усилия по длине стержня  определится по формуле:

Z=сц uХ, где u= d.

Иначе приращение растягивающего усилия можно определить через площадь поперечного сечения испытуемого образца As,  а приращение напряжений выдергивания s по формуле:

Z=Ass , где As=d2/4.

Приравнивая обе части уравнения устанавливаются:

- напряжение сцепления:  сц.=As×Δσsu×ΔX=π×d2×Δσs4×π×d×ΔX=d×Δσs4×ΔX ,

- длина анкеровки  lan=d4Δσsτсц.

Из формулы следует, что длина анкеровки определяется диаметром арматуры и напряжением (классом) арматуры. В свою очередь, входящая в формулу величина сцепления определяется классом бетона, другими качественными показателями, определяющими сцепление бетона и арматуры. Однако эксперименты также показывают, что сцепление, прежде всего, определяется механическим зацеплением (выступы профиля арматуры, крюки). Гораздо в меньшей степени сказывается склеивание бетона и арматуры и трение между ними.

Экспериментальные исследования сцепления арматуры с бетоном позволили сделать вывод о том, что выдергивающая сила воспринимается только определенным участком заделанного стержня, увеличение длины заделки (анкеровки) не меняет напряженного состояния.

Рис. 2.4. Распределение напряжений выдергивания s и сцепления сц вдоль испытуемого образца - стержня арматуры

Длина анкеровки арматуры согласно [2] определяется по формуле:

lan=α⋅l0,anAs,calAs,ef,

где  l0,an=Rs⋅AsRbond⋅us- базовая длина анкеровки, которая, в свою очередь, зависит от Rs – расчетного сопротивления арматуры растяжению;  Аs и us – площади поперечного сечения и периметра анкеруемого стержня; Rbond=η1⋅η2⋅Rbt- расчетного сопротивления сцепления арматуры с бетоном (1 –коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры: 1=1,5 – для арматуры класса А240, 1=2 – для арматуры класса В500, 1=2,5 – для арматуры классов А300, А400, А500; 2 – коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры: 2 =1 при ds32 мм; 2 =0,9  при ds=36 мм и ds=40 мм);

As,cal , As,ef – площадь поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная;

 - коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры, а также конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. Если рассматриваются стержни периодического профиля с прямыми концами или гладкие стержни с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств,  то принимается =1 для  растянутых стержней и  =0,75 для сжатых стержней.

Другая важная особенность работы железобетона связана с влиянием усадки бетона. Усадка бетона  при наличии в нем арматуры может приводить  к возникновению в бетоне растягивающих напряжений. Арматура препятствует свободному проявлению усадки. При значительном насыщении сечения строительной конструкции арматурой растягивающие напряжения достигают предела прочности, и в бетоне могут возникать трещины (усадочные трещины)   без приложения нагрузки.

Для определения безопасного коэффициента армирования  железобетонных конструкций (с точки зрения негативных проявлений усадки) рассмотрим деформации усадки бетонного и железобетонного образца (см. рис. 2.5).

Предельные относительные деформации усадки железобетона s будут меньше предельных относительных деформаций усадки бетона b,sh на величину предельных относительных деформаций бетона bt,0:

b,sh=s+bt,0.

Рассматриваемый процесс усадки происходит без внешней нагрузки, поэтому сжимающие усилия в арматуре уравновешиваются растягивающими усилиями в бетоне:

Аbbt= Аss,  σbt=AsAb×σs=μ×σs.

С учетом связи между напряжениями и деформациями: для арматуры - s=Ess, для бетона bt=0,5Ebbt,0. После ввода в итоговую формулу коэффициента приведения α=EsEbи замены bt на Rbt,n получается формула определения безопасного коэффициента армирования: μ=Rbt,nεbt,0×Es−α×Rbt,n0,5.

Для класса бетона В25 μ=15500,0002×200000000−6,7×15500,5=0,08.

Коэффициент армирования получился высокий, но все равно с учетом неравномерности усадки для сильно армированных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, рекомендуется применять противоусадочные сетки у открытых поверхностей конструкций.

Совместно с действием усадки протекает ползучесть. Во всех случаях ползучесть уменьшает усадочные напряжения.

Коррозия железобетона. Процесс коррозии может протекать и в бетоне,  и в арматуре. Коррозия бетона может быть вызвана фильтрацией через него воды и связана с растворением составных частей цементного камня, в первую очередь, -  гидрата окиси кальция.

Коррозия бетона также связана с воздействием агрессивных по отношению к бетону сред:

- газообразной (воздух загрязненной атмосферы);

- твердой (атмосферная пыль; грунт);

- жидкой (агрессивные природные и технические воды).

Наиболее опасны для бетона:

- соли ряда кислот, особенно серной кислоты;

- воды (в том числе грунтовые), содержащие сернокислый кальций;

- кислоты: соляная, азотная, серная и сернокислая.

Коррозия арматуры может быть следствием уменьшения против требуемой толщины защитного слоя; дефектов укладки бетона; малой плотности бетона; увеличением ширины раскрытия трещин больше нормативной.

Коррозия арматуры может возникать независимо от коррозии бетона. Под давлением растущей  на арматуре ржавчины происходит откалывание защитного слоя, и процесс коррозии ускоряется.

Коррозионная стойкость бетонных и железобетонных конструкций может быть обеспечена мерами первичной и вторичной защиты.

Первичная защита: применение материалов, стойких к агрессивным средам; применение добавок, повышающих коррозионную стойкость; снижение проницаемости бетона; соблюдение расчетных и конструктивных требований.

Вторичная защита: лакокрасочные покрытия; оклеечная изоляция; обмазочные и штукатурные покрытия; уплотняющие пропитки поверхностного слоя бетона химически стойкими материалами; обработка гидрофобизирующими составами.

Рис. 2.5. К определению влияния усадки на напряженное состояние железобетонного элемента

# 3. Подбор сборных железобетонных конструкций

# по строительному каталогу

Общие сведения о строительных каталогах.

При проектировании зданий сборные железобетонные конструкции подбираются по строительному каталогу.

Российский Строительный каталог является системой информационного обеспечения организаций и специалистов строительного комплекса сведениями о действующих нормативной и типовой проектной документации, средствах программного обеспечения автоматизированных систем, а также выпускаемой промышленной продукции для строительного комплекса Госстроя России.

Структура Строительного каталога следующая:

СК-0 – общая часть,

СК-1 – нормативные и методические документы по строительству,

СК-2 – типовые проекты предприятий, зданий и сооружений,

СК-3 – строительные конструкции и изделия,

СК-4 – строительные материалы,

СК-5 – строительные машины и механизмы,

СК-6 – организация и технология строительства,

СК-7 – средства автоматизации в проектировании и управлении строительством,

СК-8 – инженерное оборудование зданий и сооружений.

Составная часть российского Строительного каталога, СК-3 [8], представлена каталожными листами типовых строительных конструкций и изделий, в том числе железобетонных (бетонных). Кроме российского каталога имеются территориальные каталоги, например, Московский территориальный строительный каталог (МТСК). На большинство сборных железобетонных конструкций разработаны ГОСТы. В ГОСТах, как правило, содержатся общие требования к строительным конструкциям и изделиям, дальнейшая разработка которых предпринимается ведущими проектными организациями. Проектная документация обычно состоит из нескольких выпусков, содержащих материалы для проектирования, рабочие чертежи конструкций (изделий), узлы и прочие.  Ссылка на типовую документацию (серию, выпуск) имеется в российском (территориальном) Строительном каталоге. Каталожные листы типовой документации содержат технические характеристики, номенклатуру, указания по применению железобетонных конструкций (изделий), а также сведения о разработчике, дате утверждения и поставщике проектной продукции.

Надо отметить, что в некоторых ГОСТах выполнена полная разработка конструкции (изделия). Обычно, это касается несложных в техническом отношении строительных конструкций (изделий). Так, в ГОСТе 13579-78 кроме общих требований приведены рабочие чертежи бетонных блоков для стен подвала.

При проектировании зданий из унифицированных сборных железобетонных конструкций, вслед за утверждением объемно-планировочного решения здания и  определением нагрузок на конкретные строительные конструкции по каталогу устанавливаются их марки.

В соответствии с ГОСТ 23009 сборным железобетонным конструкциям присваиваются марки. Марки содержат цифровые и буквенные символы, отражающие информацию о виде, размерах, несущей способности конструкций, об используемых материалах (бетоне, арматуре), а также дополнительных характеристиках (стойкость к воздействию агрессивных сред, сейсмостойкость и др.).

Например:

Т Р.Р.Р-НАВ-ДД, где

Т – тип конструкций;

Р.Р.Р – габаритные размеры;

Н – несущая способность;

А – класс напрягаемой арматуры;

В – вид бетона;

ДД – дополнительные сведения.

Примеры маркировки сборных железобетонных элементов каркаса многоэтажных зданий приведены в таблице 3.1. На рисунках 3.1 – 3.5 приведены конструктивные элементы схемы многоэтажных каркасных зданий, а также компоновочные  схемы с использованием этих элементов .

Рис. 3.1. Конструктивные элементы перекрытия многоэтажного каркасного здания в сборном железобетоне: 1 – многопустотные плиты,2 – ригели

| Рис. 3.2. Колонны многоэтажного здания: 1 – верхняя, 2 – средняя, 3 - нижняя | Рис. 3.3. Конструктивные элементы сборного столбчатого фундамента: 1 – башмак, 2 – плита, |
| --- | --- |

Рис. 3.4. Диафрагма жесткости в каркасе многоэтажного каркасного здания

Рис. 3.5. Маркировочная схема сборных несущих элементов многоэтажного каркасного здания: 1 – фундаментная плита, 2 – башмак под колонну. 3 – колона нижняя одноконсольная, 4 – колона средняя одноконсольная, 5 – колонна нижняя двухконсольная, 6 – колонна средняя двухконсольная, 7 – ригель двухполочный для опирания многопустотных плит, 8 – ригель однополочный для опирания многопустотных плит, 9 – многопустотная крайняя плита перекрытия, 10 - многопустотная рядовая плита перекрытия, 11 – многопустотная междуколонная плита перекрытия.

Компоновочные схемы строительных конструкций.

Проектированию железобетонных конструкций в рамках конструкторского раздела проекта здания предшествует утверждение объемно-планировочного решения в архитектурном разделе. То есть,   в архитектурном разделе определяется сетка колонн здания и высота этажей.  В целом выбирается  конструктивное решение здания. Также определяется назначение помещений здания.

В конструкторском разделе выполняются схемы расположения конструктивных элементов здания,  а также спецификации к схемам расположения элементов конструкций. На рисунке 3.6 представлена схема расположения сборных железобетонных элементов перекрытия (плиты и ригели) многоэтажного каркасного здания на отм.+4,150  и спецификация сборных элементов к схеме. Отметка второго этажа здания составляет  +4,200 (см. рис. 3.7).

Для того, чтобы назначить марки элементов сборного  перекрытия необходимо знать размеры и несущую способность подбираемых конструктивных элементов.

Длина многопустотных плит перекрытия назначается с учетом ширины поперечного сечения ригеля поверху (см. рис. 3.1) - 300 мм: 6000–300=  = 5700 мм = 57 дм. При таком расположении плит, как это показано на рисунке 3.6, ширина рядовой плиты вычисляется следующим образом: (6600-1500)/3 = 1700 мм = 17 дм. Ширина крайней плиты и ширина междуколонной плиты  составляют соответственно 950 мм (округленно 9 дм) и 1500 мм = 15 дм.

При определении длины ригеля принимается во внимание, что ригель располагается между двумя колоннами поперечного сечения 400х400 мм: 6600-400=6200 мм=62 дм. Стандартная высота поперечного сечения ригеля (см. рис.3.1) может составлять 450 мм или  600 мм (в марке ригеля округленно 4 или 6 дм).

Таблица 3.1

| Конструктивные элементы многоэтажных каркасных зданий |  |
| --- | --- |
| Наименование, серия каталога СК-3, марка сборной железобетонной конструкции | Расшифровка марки |
| Многопустотные плиты перекрытия, серия 1.041.1 Марки: ПК56.15-8Р-АIV ПК56.15-8C-АIV ПК56.15-8К-АIV | ПК - пустотная плита Р, С, К - соответственно рядовая, междуколонная и крайняя 56.15 - длина и ширина плиты в дм (округленно) АIV (А600) – класс напрягаемой арматуры 8 - несущая способность в кН/м2 плиты (расчетная нагрузка на плиту без учета собственного веса); |
| Ригель железобетонный для каркасных зданий, серия 1.042-1 Марки: РДП4.56-50 РДП6.56-60 РОП4.56-30 РОП6.56-40 | Р (первый символ) - ригель; Д, О - соответственно ригель одно-, двухполочный; П - ригель для опирания многопустотых плит; 4.56 - высота, длина ригеля дм (округленно); 30, 40, 50, 60 - несущая способность ригеля в кН/м (расчетная нагрузка на плиту без учета собственного веса); |
| Колонны железобетонные для многоэтажных зданий, серия 1.042-1 Марки: 1КНД33.1-2.45 1КНО42.1-1.23 2КСД42.1-1.23 3КВД48.1-2.40 3КБД33.1-1.23 | 1, 2, 3 (в начале марки) - число этажей в пределах высоты колонны; КН, КС ,КВ, КБ - соответственно нижняя, средняя, верхняя, бесстыковая (на всю высоту здания) колонна; О,Д - соответственно одно- и двухконсольная (в пределах этажа) колонна 33, 42, 48 - высота этажа, дм; 1 (после высоты этажа) - тип размера сечения 40х40 см; 1, 2 (после тире) - тип несущей способности консоли (1- предельная продольная сила равна 210 кН, 2 - 300 кН); 23, 40, 45 - несущая способность ствола колонны (23=2300кН) |

Рис. 3.6. Схема расположения сборных железобетонных элементов перекрытия на отм.+4,150 и спецификация сборных элементов

Рис. 3.7. К определению отметки перекрытия

Сбор нагрузок на строительные конструкции.

В марке конструктивных элементов многоэтажного каркасного здания (см. таб. 3.1) должна указываться их несущая способнть. Например, если марка многопустотной плиты перекрытия ПК56.15-8Р-А400, то расчетная нагрузка на плиту без учета собственного веса составляет 8,0 кН/м2.

Сбор нагрузок на строительные конструкции ведется в соответствии с рекомендациями СНиП  2.01.07-85* [9].

Нормами установлена система коэффициентов, которые необходимо учитывать при вычислении нагрузок:

n  - коэффициент надежности по ответственности. В зависимости от экономических, социальных и экологических последствий повреждений зданий и сооружений для них устанавливается три уровня ответственности: I – повышенный (n  более 0,95, но не более 1,2), II – нормальный (n =0,95), III- пониженный (n  менее 0,95, но не менее 0,8). На коэффициент надежности по ответственности n умножаются все нагрузки, собираемые для расчета конструктивных элементов здания;

f  - коэффициент надежности по нагрузке (см. таб. 3.2). Основной характеристикой нагрузки является ее нормативное значение. Нормативное значение нагрузки устанавливается нормами [9], указывается в задании на проектирование или подсчитывается при сборе нагрузок. Расчетное значение нагрузки вычисляется путем умножения нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке f;

n –коэффициент сочетаний, оценивающий вероятность одновременного действия нагрузок

Таблица 3.2

| Вид нагрузки | Коэффициент надежности по нагрузке f |
| --- | --- |
| Строительные конструкции и материалы: - металлические - бетонные (>16 кН/м3), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные - бетонные (≤16 кН/м3), изоляционные, выравнивающие и отделочные слои: - выполнение в заводских условиях - выполнение на строительной площадке | 1,05 1,1 1,2 1,3 |
| Нормативное значение равномерно распределенной временной нагрузки на плиты перекрытия, лестницы и полы на грунтах: - при полном нормативном значении < 2кН/м2 - при полном нормативном значении < 2кН/м2 | 1,3 1,2 |
| Расчетное значение снеговой нагрузки | 0,7 |
| Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки | 1,4 |

В зависимости от продолжительности действия различают нагрузки:

- постоянные (g);

- временные (V) – длительные, кратковременные, особые.

Таблица 3.3

| Классификация нагрузок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постоянные (g) |  | вес частей здания, вес и давление грунта |
| Временные (V) | длительные | пониженное значение (Vl) нагрузок, вес стационарного оборудования, давление газа, жидкостей и сыпучих материалов в емкостях и трубопроводах и другие |
|  | кратковременные | полное значение (V) нагрузок, нагрузка от подвижного подъемно-транспортного оборудования, нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозки конструкций и другие |
|  | особые | сейсмические, взрывные, аварийные воздействия |

При выполнении расчетов конструктивных элементов здания обычно составляется сводная таблица нагрузок (см. таб. 3.4), в которой перечисляются все действующие нагрузки, а при расчете конкретного конструктивного элемента из таблицы выбираются нагрузки, относящиеся к расчету этого элемента.

Для  большинство нагрузок в таблице устанавливается размерность кН/м2. Для определения погонной нагрузки в кН/м, например, для расчета ригеля перекрытия или сосредоточенной нагрузки в кН, например,  для расчета колонны здания необходимо определить соответственно ширину грузовой полосы и грузовую площадь, с которых собирается нагрузка на рассчитываемую конструкцию (см. рис. 3.8).

Таблица 3.4.

| Таблица нагрузок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и значение нагрузки, кН/м2 | n | Нормативное значение нагрузки, кН/м2 | f | Расчетное значение нагрузки, кН/м2 |
| 1. Постоянная нагрузка (g): - кровля – 1,2 - пол – 0,76 - многопустотная железобетонная плита – 2,8 - железобетонный ригель (h=450 мм, РДП) – 4,25 кН/м* - колонна (в пределах этажа)- 0,4х0,4х4,2х25= 16,8 кН** | 0,95 | 1,14 0,72 2,66 4,04 кН/м 15,96 кН | 1,25 1,25 1,1 1,1 1,1 | 1,43 0,90 2,93 4,44 кН/м 17,56 кН |
| 2. Временная нагрузка (V): - на перекрытие (офис) полное значение – 2,0 пониженное значение – - на покрытие (III-снег. район) полное значение –1,8 пониженное значение – 0,9 |  | 1,90 0,7 1,20 0,6 | 1,2 0,7 | 2,28 0,84 1,71 0,86 |

* РОП – 4,15 кН/м, при высоте поперечного ригеля сечения 600 мм – 6,3 кН/м (РДП); 6,0кН/м (РОП)

** объем колонны - 0,4х0,4х4,2; объемный вес железобетона – 25 кН/м3